Teoria Procesów Metalurgicznych – Seminarium

Dane do obliczeń – cz. I.

Wydzielenia niemetaliczne

Dane, dla których nie określono temperatury, odnoszą się do temperatury 1873 K.

1. Fe - Al - N

Al + N = AlN(s) 				ΔG0 = - 317 100 + 141.7·T

- 332.2/T + 0.194

111.0/T – 0.016

1650/T - 0.94

0

2. Fe - Al - O

2 Al + 3 O = Al2O3(s) 		ΔG0 = - 1 202 000 + 386.3·T

- 20 600/T + 7.15

63/T + 0.011

-34 740/T + 11.95

- 1750/T + 0.734

3. Fe – Ce – O

2 Ce + 3 O = Ce2O3(s)

log K = - 19.60 + 68 500/T

= - 0.57		= 0.734-1750/T

= - 5.025			= 0.004

4. Fe-Cr-O

= - 0.064			2 Cr + 3 O = Cr2O3 	 (G0(1873) = - 131 800 J

= - 0.208

= 0

5. Fe-Mn-O

Mn + O = MnO(s)		log K = 14 880/T – 6.67

= 0

= - 0.021			= - 0.083

6. Fe-Mn-S

Mn + S = MnS(s)		log K = - 4.745 + 8 627 / T

=	- 0.026		= - 0.048

= - 0. 028

7. Fe – Nb – N

Nb + N = NbN(s)			(G0 = - 213 000 + 103·T [J]

= - 0.084

= - 0.582		= 0

8. Fe-Si-O

Si + 2O = SiO2(s)		ΔG0 = - 581 900 + 221.8·T   J/mol

= 34.5/T + 0.089

= - 0.066			= - 0.119

9. Fe – Ti - N

Ti + N = TiN(s)	(G0 = - 379 000 + 149·T

= - 0.593		 = 0.048

= - 2.04

10. Fe-Ti-O

2Ti + 3O = Ti2O3(s)		log K = - 18.35 + 56 348/T

- 1.12		 - 3.4

- 0.17			 0.042

Fe – V – O

V + O = VO(s)		(G0 = - 63 710 J	(1873 K)

= - 0.84

= - 0.26

= 0.02

Fe – V – N

= - 0.1		V + N = VN(s)      log K = - 12 700/T + 6.34

= - 0.35

Fe-Zr-O

Zr + 2O = ZrO2(s)	log K= - 11.80 +40 750/T	log K = 9.87 (1873 K)

= - 0.044		 = 0.02

= - 2.6

Dane do obliczeń – cz. II.

Roztwór regularny tlenków

Parametry ( [J] energii swobodnej oddziaływania między kationami – model roztworu regularnego.

Przykład: wzór dla FeO

|  | Fe2+ | Fe3+ | Mn2+ | Ca2+ | Mg2+ | Si4+ | P5+ | Al3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe2+ | --- | - 18 660 | + 7 110 | - 31 380 | + 33 470 | - 41 840 | - 31 380 | - 41 000 |
| Fe3+ | - 18 660 | --- | - 56 480 | - 95 810 | - 2 930 | + 32 640 | + 14 640 | - 161 080 |
| Mn2+ | + 7 110 | - 56 480 | --- | - 92 050 | + 61 920 | - 75 310 | - 84 900 | - 83 680 |
| Ca2+ | - 31 380 | - 95 810 | - 92 050 | --- | - 100 420 | - 133 890 | - 251 040 | - 154 810 |
| Mg2+ | + 33 470 | - 2 930 | + 61 920 | - 100 420 | --- | - 66 940 | - 37 660 | - 71 130 |
| Si4+ | - 41 840 | + 32 640 | - 75 310 | - 133 890 | - 66 940 | --- | + 83 680 | - 127 610 |
| P5+ | - 31 380 | + 14 640 | - 84 900 | - 251 040 | - 37 660 | + 83 680 | --- | - 261 500 |
| Al3+ | - 41 000 | - 161 080 | - 83 680 | - 154 810 | - 71 130 | - 127 610 | - 261 500 | --- |

wg S. Ban-ya, ISIJ Intern. 33 (1993) 2 – 11.