TEMAT SZ02: Skład chemiczny diatomitów

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - zawartość Al2O3 (% wag.), 3 - zawartość Fe2O3 (% wag.)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67.46 | 3.28 | 1.54 |  | 41 | 75.69 | 4.21 | 2.21 |
| 2 | 73.10 | 5.75 | 2.56 |  | 42 | 77.21 | 5.87 | 3.15 |
| 3 | 79.26 | 8.24 | 3.13 |  | 43 | 76.34 | 7.55 | 3.36 |
| 4 | 69.56 | 11.36 | 2.58 |  | 44 | 73.28 | 8.96 | 2.45 |
| 5 | 68.32 | 7.54 | 2.26 |  | 45 | 67.54 | 9.21 | 3.69 |
| 6 | 73.25 | 14.26 | 0.56 |  | 46 | 81.58 | 7.38 | 3.70 |
| 7 | 70.46 | 10.96 | 1.32 |  | 47 | 82.82 | 7.11 | 2.17 |
| 8 | 75.15 | 11.20 | 1.17 |  | 48 | 84.32 | 6.26 | 2.70 |
| 9 | 82.74 | 9.74 | 0.25 |  | 49 | 80.28 | 10.84 | 2.65 |
| 10 | 77.38 | 12.50 | 2.38 |  | 50 | 75.62 | 11.26 | 2.29 |
| 11 | 77.26 | 11.32 | 2.12 |  | 51 | 76.82 | 10.50 | 0.84 |
| 12 | 83.58 | 6.42 | 4.36 |  | 52 | 74.67 | 8.24 | 1.25 |
| 13 | 80.65 | 9.26 | 2.15 |  | 53 | 70.38 | 7.81 | 0.78 |
| 14 | 82.31 | 8.11 | 2.58 |  | 54 | 70.24 | 7.30 | 2.36 |
| 15 | 71.96 | 5.26 | 1.96 |  | 55 | 73.83 | 6.26 | 1.27 |
| 16 | 72.38 | 4.16 | 1.54 |  | 56 | 72.15 | 5.15 | 1.91 |
| 17 | 76.24 | 2.29 | 0.68 |  | 57 | 79.26 | 5.25 | 0.64 |
| 18 | 73.33 | 4.28 | 2.28 |  | 58 | 71.92 | 8.22 | 0.12 |
| 19 | 72.48 | 7.55 | 4.16 |  | 59 | 67.55 | 7.65 | 2.45 |
| 20 | 70.67 | 8.64 | 2.31 |  | 60 | 66.28 | 7.80 | 3.17 |
| 21 | 79.65 | 9.32 | 1.57 |  | 61 | 71.36 | 6.53 | 2.66 |
| 22 | 77.18 | 11.75 | 4.69 |  | 62 | 79.25 | 6.16 | 2.51 |
| 23 | 75.15 | 6.28 | 2.45 |  | 63 | 80.32 | 1.49 | 2.39 |
| 24 | 74.69 | 9.35 | 1.85 |  | 64 | 71.24 | 5.28 | 3.17 |
| 25 | 65.84 | 8.54 | 0.96 |  | 65 | 73.55 | 3.21 | 2.58 |
| 26 | 74.96 | 12.75 | 1.54 |  | 66 | 76.22 | 6.47 | 1.56 |
| 27 | 75.62 | 9.16 | 2.26 |  | 67 | 75.24 | 8.58 | 2.48 |
| 28 | 77.84 | 10.28 | 1.25 |  | 68 | 68.24 | 11.32 | 3.32 |
| 29 | 82.36 | 8.50 | 1.17 |  | 69 | 82.33 | 7.15 | 1.06 |
| 30 | 85.21 | 7.69 | 2.48 |  | 70 | 82.58 | 5.06 | 2.17 |
| 31 | 64.29 | 8.21 | 2.65 |  | 71 | 78.16 | 11.23 | 1.95 |
| 32 | 70.88 | 7.77 | 4.06 |  | 72 | 74.85 | 5.09 | 2.17 |
| 33 | 71.36 | 6.34 | 2.85 |  | 73 | 74.10 | 12.75 | 0.58 |
| 34 | 72.45 | 5.15 | 1.74 |  | 74 | 77.22 | 3.38 | 2.45 |
| 35 | 75.75 | 6.85 | 1.36 |  | 75 | 75.16 | 5.69 | 2.69 |
| 36 | 78.43 | 4.26 | 0.45 |  | 76 | 71.93 | 7.75 | 2.33 |
| 37 | 75.90 | 8.24 | 2.26 |  | 77 | 84.20 | 8.11 | 1.38 |
| 38 | 77.26 | 7.77 | 0.15 |  | 78 | 83.38 | 7.24 | 2.21 |
| 39 | 73.18 | 6.38 | 3.58 |  | 79 | 74.24 | 6.32 | 1.75 |
| 40 | 74.05 | 3.28 | 3.27 |  | 80 | 85.15 | 4.32 | 1.68 |