TEMAT SZ03: Własności fizyczne diatomitów

CECHY: 1 - gęstość pozorna (g/cm3), 2 - nasiąkliwość (%), 3 - porowatość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.01 | 20.54 | 23.28 |  | 41 | 0.85 | 26.11 | 20.87 |
| 2 | 1.24 | 22.78 | 24.16 |  | 42 | 1.26 | 31.58 | 19.23 |
| 3 | 1.11 | 35.84 | 25.25 |  | 43 | 1.15 | 30.64 | 18.74 |
| 4 | 1.12 | 40.26 | 33.81 |  | 44 | 1.17 | 27.85 | 15.26 |
| 5 | 0.95 | 35.58 | 21.19 |  | 45 | 1.26 | 21.75 | 19.21 |
| 6 | 1.38 | 30.36 | 22.75 |  | 46 | 1.28 | 34.69 | 29.99 |
| 7 | 1.26 | 27.12 | 16.28 |  | 47 | 1.32 | 36.19 | 32.65 |
| 8 | 0.88 | 31.36 | 15.31 |  | 48 | 1.15 | 29.85 | 24.38 |
| 9 | 0.95 | 34.13 | 23.65 |  | 49 | 1.45 | 32.65 | 25.25 |
| 10 | 1.36 | 32.85 | 25.14 |  | 50 | 1.32 | 37.45 | 26.80 |
| 11 | 1.25 | 28.39 | 26.85 |  | 51 | 0.98 | 37.42 | 27.45 |
| 12 | 1.28 | 27.54 | 27.19 |  | 52 | 0.99 | 28.21 | 24.69 |
| 13 | 1.31 | 25.15 | 28.28 |  | 53 | 1.07 | 24.05 | 22.74 |
| 14 | 1.45 | 33.84 | 24.18 |  | 54 | 1.06 | 36.05 | 22.65 |
| 15 | 1.58 | 32.74 | 29.62 |  | 55 | 1.15 | 44.08 | 29.40 |
| 16 | 1.42 | 31.95 | 24.36 |  | 56 | 1.07 | 43.15 | 30.65 |
| 17 | 1.33 | 36.21 | 23.38 |  | 57 | 1.05 | 16.24 | 27.74 |
| 18 | 1.26 | 34.28 | 19.26 |  | 58 | 1.22 | 23.84 | 21.96 |
| 19 | 1.15 | 19.26 | 18.21 |  | 59 | 1.25 | 21.15 | 20.94 |
| 20 | 1.04 | 15.21 | 25.65 |  | 60 | 1.14 | 38.14 | 23.38 |
| 21 | 1.15 | 30.32 | 29.42 |  | 61 | 1.28 | 41.65 | 24.56 |
| 22 | 1.21 | 27.15 | 25.84 |  | 62 | 1.36 | 43.18 | 23.28 |
| 23 | 0.95 | 34.75 | 27.66 |  | 63 | 1.14 | 13.28 | 21.17 |
| 24 | 0.84 | 38.62 | 25.84 |  | 64 | 1.22 | 16.21 | 22.65 |
| 25 | 1.14 | 24.85 | 17.64 |  | 65 | 1.15 | 28.97 | 22.88 |
| 26 | 1.56 | 20.54 | 19.21 |  | 66 | 1.26 | 21.54 | 24.96 |
| 27 | 1.35 | 30.50 | 19.56 |  | 67 | 1.34 | 32.32 | 32.95 |
| 28 | 1.48 | 33.69 | 20.38 |  | 68 | 1.45 | 34.17 | 32.58 |
| 29 | 1.39 | 34.85 | 21.45 |  | 69 | 1.48 | 35.69 | 24.74 |
| 30 | 1.16 | 38.24 | 25.96 |  | 70 | 1.33 | 41.82 | 31.69 |
| 31 | 1.54 | 41.36 | 28.32 |  | 71 | 1.12 | 31.74 | 28.65 |
| 32 | 1.21 | 15.65 | 30.65 |  | 72 | 0.95 | 24.69 | 22.96 |
| 33 | 1.28 | 14.32 | 32.85 |  | 73 | 1.28 | 25.84 | 25.60 |
| 34 | 1.06 | 45.28 | 30.45 |  | 74 | 1.45 | 27.15 | 24.87 |
| 35 | 0.95 | 44.21 | 25.64 |  | 75 | 1.17 | 33.65 | 22.17 |
| 36 | 1.08 | 25.39 | 28.32 |  | 76 | 0.98 | 33.84 | 21.38 |
| 37 | 1.05 | 24.16 | 25.05 |  | 77 | 0.84 | 32.96 | 24.92 |
| 38 | 1.11 | 22.85 | 24.60 |  | 78 | 1.87 | 31.38 | 23.19 |
| 39 | 0.98 | 26.32 | 28.00 |  | 79 | 0.87 | 25.55 | 29.95 |
| 40 | 1.24 | 27.48 | 21.64 |  | 80 | 1.26 | 27.19 | 34.17 |