TEMAT SZ04: Cechy chemiczne i fizyczne diatomitów

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - zawartość Al2O3 (% wag.), 3 - gęstość pozorna (g/cm3)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64.29 | 8.21 | 1.54 |  | 41 | 78.16 | 11.23 | 1.12 |
| 2 | 70.88 | 7.77 | 1.21 |  | 42 | 74.85 | 5.09 | 0.95 |
| 3 | 71.36 | 6.34 | 1.28 |  | 43 | 74.10 | 12.75 | 1.28 |
| 4 | 72.45 | 5.15 | 1.06 |  | 44 | 77.22 | 3.38 | 1.45 |
| 5 | 75.75 | 6.85 | 0.95 |  | 45 | 75.16 | 5.69 | 1.17 |
| 6 | 78.43 | 4.26 | 1.08 |  | 46 | 71.93 | 7.75 | 0.98 |
| 7 | 75.90 | 8.24 | 1.05 |  | 47 | 84.20 | 8.11 | 0.84 |
| 8 | 77.26 | 7.77 | 1.11 |  | 48 | 83.38 | 7.24 | 1.87 |
| 9 | 73.18 | 6.38 | 0.98 |  | 49 | 74.24 | 6.32 | 0.87 |
| 10 | 74.05 | 3.28 | 1.24 |  | 50 | 85.15 | 4.32 | 1.26 |
| 11 | 75.69 | 4.21 | 0.85 |  | 51 | 82.36 | 9.56 | 1.32 |
| 12 | 77.21 | 5.87 | 1.26 |  | 52 | 70.24 | 9.17 | 1.45 |
| 13 | 76.34 | 7.55 | 1.15 |  | 53 | 68.25 | 8.52 | 1.16 |
| 14 | 73.28 | 8.96 | 1.17 |  | 54 | 70.52 | 10.87 | 1.08 |
| 15 | 67.54 | 9.21 | 1.26 |  | 55 | 72.45 | 11.24 | 1.05 |
| 16 | 81.58 | 7.38 | 1.28 |  | 56 | 73.88 | 10.64 | 1.05 |
| 17 | 82.82 | 7.11 | 1.32 |  | 57 | 74.16 | 8.54 | 1.28 |
| 18 | 84.32 | 6.26 | 1.15 |  | 58 | 75.62 | 7.24 | 1.13 |
| 19 | 80.28 | 10.84 | 1.45 |  | 59 | 78.95 | 6.32 | 1.75 |
| 20 | 75.62 | 11.26 | 1.32 |  | 60 | 66.28 | 8.32 | 1.26 |
| 21 | 76.82 | 10.50 | 0.98 |  | 61 | 65.15 | 7.16 | 0.96 |
| 22 | 74.67 | 8.24 | 0.99 |  | 62 | 72.75 | 5.75 | 1.14 |
| 23 | 70.38 | 7.81 | 1.07 |  | 63 | 74.28 | 9.32 | 0.84 |
| 24 | 70.24 | 7.30 | 1.06 |  | 64 | 71.52 | 10.75 | 0.96 |
| 25 | 73.83 | 6.26 | 1.15 |  | 65 | 73.65 | 9.21 | 1.12 |
| 26 | 72.15 | 5.15 | 1.07 |  | 66 | 72.96 | 6.45 | 1.33 |
| 27 | 79.26 | 5.25 | 1.05 |  | 67 | 75.15 | 11.26 | 0.89 |
| 28 | 71.92 | 8.22 | 1.22 |  | 68 | 71.23 | 9.50 | 1.17 |
| 29 | 67.55 | 7.65 | 1.25 |  | 69 | 79.60 | 8.32 | 0.96 |
| 30 | 66.28 | 7.80 | 1.14 |  | 70 | 76.90 | 7.44 | 1.06 |
| 31 | 71.36 | 6.53 | 1.28 |  | 71 | 78.54 | 8.25 | 1.05 |
| 32 | 79.25 | 6.16 | 1.36 |  | 72 | 77.20 | 10.14 | 1.08 |
| 33 | 80.32 | 1.49 | 1.14 |  | 73 | 80.36 | 9.92 | 1.16 |
| 34 | 71.24 | 5.28 | 1.22 |  | 74 | 66.21 | 8.36 | 1.21 |
| 35 | 73.55 | 3.21 | 1.15 |  | 75 | 70.54 | 6.51 | 1.17 |
| 36 | 76.22 | 6.47 | 1.26 |  | 76 | 71.32 | 4.26 | 1.15 |
| 37 | 75.24 | 8.58 | 1.34 |  | 77 | 68.24 | 3.85 | 1.37 |
| 38 | 68.24 | 11.32 | 1.45 |  | 78 | 70.95 | 2.48 | 1.42 |
| 39 | 82.33 | 7.15 | 1.48 |  | 79 | 69.28 | 5.51 | 1.43 |
| 40 | 82.58 | 5.06 | 1.33 |  | 80 | 74.25 | 6.38 | 1.17 |