TEMAT SZ15: Cechy chemiczne i fizyczne diatomitów

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - gęstość pozorna (g/cm3), 3 - porowatość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.26 | 1.25 | 26.85 |  | 41 | 76.82 | 0.98 | 27.45 |
| 2 | 83.58 | 1.28 | 27.19 |  | 42 | 74.67 | 0.99 | 24.69 |
| 3 | 80.65 | 1.31 | 28.28 |  | 43 | 70.38 | 1.07 | 22.74 |
| 4 | 82.31 | 1.45 | 24.18 |  | 44 | 70.24 | 1.06 | 22.65 |
| 5 | 71.96 | 1.58 | 29.62 |  | 45 | 73.83 | 1.15 | 29.40 |
| 6 | 72.38 | 1.42 | 24.36 |  | 46 | 72.15 | 1.07 | 30.65 |
| 7 | 76.24 | 1.33 | 23.38 |  | 47 | 79.26 | 1.05 | 27.74 |
| 8 | 73.33 | 1.26 | 19.26 |  | 48 | 71.92 | 1.22 | 21.96 |
| 9 | 72.48 | 1.15 | 18.21 |  | 49 | 67.55 | 1.25 | 20.94 |
| 10 | 70.67 | 1.04 | 25.65 |  | 50 | 66.28 | 1.14 | 23.38 |
| 11 | 79.65 | 1.15 | 29.42 |  | 51 | 71.36 | 1.28 | 24.56 |
| 12 | 77.18 | 1.21 | 25.84 |  | 52 | 79.25 | 1.36 | 23.28 |
| 13 | 75.15 | 0.95 | 27.66 |  | 53 | 80.32 | 1.14 | 21.17 |
| 14 | 74.69 | 0.84 | 25.84 |  | 54 | 71.24 | 1.22 | 22.65 |
| 15 | 65.84 | 1.14 | 17.64 |  | 55 | 73.55 | 1.15 | 22.88 |
| 16 | 74.96 | 1.56 | 19.21 |  | 56 | 76.22 | 1.26 | 24.96 |
| 17 | 75.62 | 1.35 | 19.56 |  | 57 | 75.24 | 1.34 | 32.95 |
| 18 | 77.84 | 1.48 | 20.38 |  | 58 | 68.24 | 1.45 | 32.58 |
| 19 | 82.36 | 1.39 | 21.45 |  | 59 | 82.33 | 1.48 | 24.74 |
| 20 | 85.21 | 1.16 | 25.96 |  | 60 | 82.58 | 1.33 | 31.69 |
| 21 | 64.29 | 1.54 | 28.32 |  | 61 | 78.16 | 1.12 | 28.65 |
| 22 | 70.88 | 1.21 | 30.65 |  | 62 | 74.85 | 0.95 | 22.96 |
| 23 | 71.36 | 1.28 | 32.85 |  | 63 | 74.10 | 1.28 | 25.60 |
| 24 | 72.45 | 1.06 | 30.45 |  | 64 | 77.22 | 1.45 | 24.87 |
| 25 | 75.75 | 0.95 | 25.64 |  | 65 | 75.16 | 1.17 | 22.17 |
| 26 | 78.43 | 1.08 | 28.32 |  | 66 | 71.93 | 0.98 | 21.38 |
| 27 | 75.90 | 1.05 | 25.05 |  | 67 | 84.20 | 0.84 | 24.92 |
| 28 | 77.26 | 1.11 | 24.60 |  | 68 | 83.38 | 1.87 | 23.19 |
| 29 | 73.18 | 0.98 | 28.00 |  | 69 | 74.24 | 0.87 | 29.95 |
| 30 | 74.05 | 1.24 | 21.64 |  | 70 | 85.15 | 1.26 | 34.17 |
| 31 | 75.69 | 0.85 | 20.87 |  | 71 | 82.36 | 1.32 | 28.32 |
| 32 | 77.21 | 1.26 | 19.23 |  | 72 | 70.24 | 1.45 | 24.17 |
| 33 | 76.34 | 1.15 | 18.74 |  | 73 | 68.25 | 1.16 | 22.36 |
| 34 | 73.28 | 1.17 | 15.26 |  | 74 | 70.52 | 1.08 | 24.38 |
| 35 | 67.54 | 1.26 | 19.21 |  | 75 | 72.45 | 1.05 | 25.11 |
| 36 | 81.58 | 1.28 | 29.99 |  | 76 | 73.88 | 1.05 | 26.54 |
| 37 | 82.82 | 1.32 | 32.65 |  | 77 | 74.16 | 1.28 | 27.96 |
| 38 | 84.32 | 1.15 | 24.38 |  | 78 | 75.62 | 1.13 | 34.17 |
| 39 | 80.28 | 1.45 | 25.25 |  | 79 | 78.95 | 1.75 | 18.56 |
| 40 | 75.62 | 1.32 | 26.80 |  | 80 | 66.28 | 1.26 | 32.32 |