TEMAT SZ27: Skład chemiczny diatomitów

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - zawartość Al2O3 (% wag.), 3 - zawartość Fe2O3 (% wag.)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79.56 | 7.54 | 2.58 |  | 41 | 79.50 | 4.79 | 2.26 |
| 2 | 81.21 | 1.58 | 3.65 |  | 42 | 74.12 | 12.38 | 2.93 |
| 3 | 83.58 | 6.66 | 2.14 |  | 43 | 78.36 | 2.56 | 2.47 |
| 4 | 79.22 | 8.32 | 3.32 |  | 44 | 80.67 | 3.58 | 1.36 |
| 5 | 81.46 | 1.56 | 1.58 |  | 45 | 81.25 | 4.85 | 1.74 |
| 6 | 85.15 | 4.58 | 5.45 |  | 46 | 80.42 | 6.12 | 1.95 |
| 7 | 76.28 | 5.15 | 2.32 |  | 47 | 77.62 | 11.25 | 2.15 |
| 8 | 81.32 | 6.28 | 2.58 |  | 48 | 75.19 | 9.46 | 0.65 |
| 9 | 80.54 | 7.32 | 2.14 |  | 49 | 82.66 | 7.32 | 0.32 |
| 10 | 77.40 | 6.58 | 1.59 |  | 50 | 81.48 | 6.82 | 0.68 |
| 11 | 75.26 | 11.56 | 2.75 |  | 51 | 82.56 | 5.55 | 1.24 |
| 12 | 76.14 | 4.21 | 2.96 |  | 52 | 79.62 | 7.31 | 1.36 |
| 13 | 78.51 | 9.32 | 1.78 |  | 53 | 79.40 | 4.96 | 1.15 |
| 14 | 80.46 | 5.51 | 1.90 |  | 54 | 84.10 | 6.59 | 2.45 |
| 15 | 79.21 | 10.28 | 1.55 |  | 55 | 82.56 | 8.17 | 1.58 |
| 16 | 80.54 | 9.56 | 1.14 |  | 56 | 80.06 | 7.54 | 2.32 |
| 17 | 81.22 | 3.85 | 1.65 |  | 57 | 76.32 | 7.77 | 3.75 |
| 18 | 79.16 | 4.72 | 1.12 |  | 58 | 77.65 | 6.22 | 2.78 |
| 19 | 82.51 | 6.25 | 1.85 |  | 59 | 78.45 | 6.95 | 4.26 |
| 20 | 83.14 | 5.58 | 1.32 |  | 60 | 80.51 | 7.58 | 2.54 |
| 21 | 78.25 | 4.95 | 1.74 |  | 61 | 74.62 | 11.54 | 1.32 |
| 22 | 77.16 | 5.15 | 0.65 |  | 62 | 82.05 | 5.87 | 1.56 |
| 23 | 74.29 | 8.75 | 0.54 |  | 63 | 83.17 | 5.15 | 2.28 |
| 24 | 78.55 | 9.58 | 0.39 |  | 64 | 82.64 | 6.32 | 1.40 |
| 25 | 80.64 | 6.32 | 1.26 |  | 65 | 81.35 | 8.46 | 1.65 |
| 26 | 81.21 | 7.11 | 1.28 |  | 66 | 80.54 | 9.12 | 2.05 |
| 27 | 80.56 | 8.47 | 1.54 |  | 67 | 80.70 | 8.50 | 1.47 |
| 28 | 84.92 | 5.20 | 2.32 |  | 68 | 82.16 | 7.28 | 0.65 |
| 29 | 83.58 | 6.47 | 2.75 |  | 69 | 76.31 | 5.41 | 1.85 |
| 30 | 82.60 | 5.03 | 3.88 |  | 70 | 77.95 | 2.45 | 1.25 |
| 31 | 84.10 | 6.26 | 3.06 |  | 71 | 78.25 | 8.65 | 1.36 |
| 32 | 81.23 | 7.48 | 2.54 |  | 72 | 80.24 | 7.42 | 2.28 |
| 33 | 80.26 | 7.17 | 1.78 |  | 73 | 80.65 | 1.79 | 1.17 |
| 34 | 80.54 | 5.23 | 1.80 |  | 74 | 81.36 | 9.85 | 0.98 |
| 35 | 80.47 | 8.11 | 2.40 |  | 75 | 76.38 | 10.32 | 1.21 |
| 36 | 79.24 | 7.26 | 2.00 |  | 76 | 77.21 | 6.94 | 0.87 |
| 37 | 78.16 | 6.58 | 1.56 |  | 77 | 80.54 | 8.38 | 2.36 |
| 38 | 77.21 | 7.55 | 1.47 |  | 78 | 81.65 | 5.42 | 4.38 |
| 39 | 82.16 | 4.28 | 2.12 |  | 79 | 79.32 | 6.17 | 1.65 |
| 40 | 79.64 | 3.32 | 1.56 |  | 80 | 79.48 | 7.33 | 2.10 |