# Rozdział 5. Cylindryczne kropki kwantowe

5.1. Wstęp

Rozdział ten zawiera rozszerzenie przedstawionej w Rozdziale 3. teorii na kropki kwantowe o niższej symetrii.  Rozważane są tutaj układy wieloelektronowe  uwięzione 
w kropkach kwantowych w kształcie cylindra o średnicy D i wysokości H (Rys. 5.1.).  Pomiary własności elektronowych kropek kwantowych są często wykonywane w obecności zewnętrznego pola magnetycznego, które pozwala na identyfikację symetrii obserwowanych stanów oraz na oszacowanie stopnia ich lokalizacji.  Teoria omówiona w tym paragrafie obejmuje również efekty wywołane zewnętrznym polem magnetycznym, przyłożonym do nanostruktury.  Jednorodne pole magnetyczne skierowane zgodnie z osią  cylindra, można łatwo włączyć do opisu teoretycznego nośników uwięzionych w cylindrycznych kropkach kwantowych, ponieważ nie zaburza ono symetrii układu.  W tym rozdziale omówione są wyniki opublikowane w pracach [A12,A13] .

Rys. 5.1. Schematyczny rysunek cylindrycznej kropki kwantowej

Model cylindrycznej studni potencjału został zastosowany do opisu doświadczenia ładowania kolejnymi elektronami samozorganizowanych kropek InAs/GaAs [16,23].  Samozorganizowane kropki kwantowe InAs/GaAs powstają spontanicznie podczas wzrostu warstwy półprzewodnikowej naniesionej na podłoże z wiązki molekularnej.  Ich powstawanie jest wynikiem naprężeń spowodowanych   różnicą stałych sieci arsenku indu (0.606 nm) 
i arsenku galu (0.565 nm). Taki sposób powstawania samozorganizowanych kropek kwantowych nosi nazwę mechanizmu  Stranskiego-Krastanowa [82].  Przebieg tego procesu w przypadku, gdy na podłoże z GaAs nakładany jest InAs, wygląda następująco:  Pierwsza monoatomowa warstwa InAs, zwana warstwą zwilżającą, pokrywa równomiernie całą powierzchnię GaAs.  W dalszej fazie wzrostu, gdy ilość nałożonego materiału osiągnie grubość około dwóch monowarstw, InAs zaczyna tworzyć trójwymiarowe wyspy o rozmiarach nanometrowych, zwane samozorganizowanymi kropkami kwantowymi.  Rozkład tych wysp na powierzchni jest regularny a kształty i rozmiary prawie jednorodne.  Rozmiary kropek i  średnie odległości między nimi zależą od specyficznych warunków wzrostu.  Warstwa kropek samozorganizowanych  przykrywana jest warstwą GaAs o grubości znacznie większej od wysokości kropek.  Ze względu na duży wpływ powierzchni, samozorganizowane kropki kwantowe przed nałożeniem warstwy wierzchniej GaAs są nieaktywne zarówno optycznie jak i elektronicznie.  Natomiast po przykryciu kropek warstwą GaAs ich kształty, rozmiary i skład chemiczny nie są już dobrze znane [83,84].  Kształt kropek przed nałożeniem warstwy GaAs może być bezpośrednio obserwowany metodami elektronowej mikroskopii tunelowej (STM) [1] lub mikroskopii sił atomowych (AFM) [1].  Interpretacja wyników tych pomiarów nie jest jednak jednoznaczna.  Według grupy Bimberga [52] kropki samozorganizowane mają kształt piramid o kwadratowej podstawie.  Według innych grup obiekty te posiadają kształt płaskich soczewek [85].  Przeprowadzone niedawno [83] pomiary rentgenowskie składu kropek po nałożeniu wierzchniej warstwy GaAs wskazują na znaczny udział galu w materiale kropek oraz na rozmywanie się warstwy zwilżającej.  Według  Sivernsa et al. [83] samozorganizowane kropki kwantowe zbudowane są ze stopu In0.31Ga0.69As i nie są osadzone na warstwie zwilżającej, lecz otoczone warstwą „uwięzienia” złożoną z In0.07Ga0.93As, której wysokość jest porównywalna z wysokością kropek.

Istnieje dość bogata literatura teoretyczna [51-53] poświęcona stanom jednoelektronowym w samozorganizowanych kropkach kwantowych. Wójs et al. [51] podali przybliżone rozwiązanie jednoelektronowego równania Schrödingera dla kropki o kształcie soczewkowatym.  Używając potencjału typu studni  Grundman et al.  [52] oraz Cusack et al. [53] rozwiązali równanie Schrödingera dla pojedynczego elektronu uwięzionego w piramidalnej kropce kwantowej,  położonej na warstwie zwilżającej. Rachunki [51-53] zostały przeprowadzone przy założeniu, iż zarówno kropka samozorganizowana jak i warstwa zwilżająca zbudowane są z czystego arsenku indu.  Autorzy [51-53] uwzględnili potencjał uwięzienia warstwy zwilżającej oraz wpływ lokalnie panujących naprężeń na własności pasmowe InAs.  Rachunki wieloelektronowe dla kropek kwantowych o symetrii cylindrycznej z uwięzieniem w postaci skończonej trójwymiarowej studni potencjału nie zostały dotychczas opublikowane przez innych autorów.

Dla potrzeb obliczeń wielociałowych potencjał uwięzienia elektronów w samozorganizowanych kropkach kwantowych jest zazwyczaj przybliżany poprzez potencjał dwuwymiarowego oscylatora harmonicznego.  W ramach tego modelu, Wójs i Hawrylak [86] podali jakościowy opis elektronowych własności kropek samozorganizowanych.  Praca Warburtona et al. [87] dowodzi jednak, iż ilościowy opis danych eksperymentalnych w  modelu dwuwymiarowego oscylatora harmonicznego nie jest możliwy.  W celu uzyskania ilościowej zgodności z eksperymentem, autorzy pracy [87] byli zmuszeni do dokonania sztucznej  separacji charakterystycznej częstości oscylatora (ω) i jego charakterystycznej długości ( l ), pomimo iż parametry te są ściśle ze sobą związane (l=ℏmω) i potraktowania tych wielkości jako niezależnych parametrów dopasowania.  Ponadto wyniki  niedawno przeprowadzonych pomiarów magnetoabsorpcji na samozorganizowanych kropkach kwantowych wykazały [21] wyraźne łamanie uogólnionego twierdzenie Kohna [12], co oznacza, iż potencjał uwięzienia elektronów w tych kropkach znacznie odbiega od potencjału parabolicznego.

W rozdziale tym pokażemy, że spójny opis danych spektroskopii pojemnościowej na samozorganizowanych kropkach kwantowych [23] możliwy jest w modelu trójwymiarowej, cylindrycznej studni potencjału o skończonej głębokości.   Potencjał typu studni o skończonej głębokości i rozmiarach jest naturalnym i bliższym rzeczywistości przybliżeniem realnego potencjału uwięzienia, który powstaje w wyniku względnego przesunięcia dna pasma przewodnictwa w materiałach kropki i bariery.  W przeciwieństwie do potencjału typu studni, potencjał oscylatora harmonicznego nie posiada określonego, skończonego zasięgu uwięzienia. Pojęcie progu kontinuum, czyli granicznej wartości energii oddzielającej energie stanów związanych i swobodnych,  nie istnieje dla potencjału parabolicznego.  Oznacza to, że kropka kwantowa z uwięzieniem parabolicznym wykazuje  niefizyczną zdolność wiązania nieskończonej liczby elektronów nadmiarowych.  Promień lokalizacji uwięzionego w potencjale parabolicznym układu elektronowego silnie rośnie wraz ze wzrostem  liczby nośników.   Jak pokazano w Rozdziale 3.,  elektrony uwięzione w studni kwantowej wypełniają całą objętość kropki kwantowej a promień lokalizacji uwięzionego układu elektronów słabo zależy od ich liczby. Przybliżenie dwuwymiarowe nie pozwala na penetrację uwięzionych elektronów w kierunku wzrostu kropki a więc w kierunku przepływu prądu, a ponadto powoduje przekłamanie opisu oddziaływania kulombowskiego między nośnikami uwięzionymi w kropkach kwantowych [88].

5.2.  Model teoretyczny

Hamiltonian układu N nadmiarowych elektronów uwięzionych w cylindrze  kwantowym  w obecności zewnętrznego jednorodnego pola magnetycznego B przyłożonego wzdłuż osi z ma postać

H=i=1Nh(ri)+i=1Nj>iN14πεε0rij,                                         (5.1)

gdzie hamiltonian jednoelektronowy można zapisać jako

h(r)=−ℏ22m∇2+V(r)+18mωc2x2+y2+12ℏωclz,                        (5.2)

m*  jest masą efektywną elektronu,  statyczną stałą dielektryczną materiału kropki, ωc=eBm oznacza częstość cyklotronową,  lz jest operatorem z-towej składowej momentu pędu, a V(r) jest energią potencjalną elektronu w cylindrycznej studni kwantowej, czyli

V(r)=−V0 dla  z<H2   i   x2+y2<D2,0           w przeciwnym przypadku.                                (5.3)

W rozdziale tym, podobnie jak w Rozdziale 3., za zero na skali energii przyjmujemy dno pasma przewodnictwa materiału bariery przy braku pól zewnętrznych.  Wskutek symetrii cylindrycznej potencjału uwięzienia zachodzi relacja komutacji między hamiltonianem (5.2) a operatorem z-owej składowej momentu pędu i operatorem odbicia Rz względem płaszczyzny z=0. Jednoelektronowe stany własne hamiltonianu (5.2) można więc scharakteryzować określoną wartością własną operatora lz, czyli magnetyczną liczbą kwantową M oraz wartością własną operatora Rz, określoną przez parzystość P=±1.  Zachodzą więc związki: lzψnMP=MψnMP 
i RzψnMP=PψnMP, gdzie ψnMP jest funkcją własną hamiltonianu (5.2) a n główną liczbą kwantową numerującą stany o tej samej symetrii. Przy braku zewnętrznego pola magnetycznego, stany różniące się tylko znakiem magnetycznej liczby kwantowej są zdegenerowane.  Z uwzględnieniem spinowej liczby kwantowej stany o zerowej magnetycznej liczbie kwantowej są zdegenerowane dwukrotnie a pozostałe – czterokrotnie.  Jeżeli cylinder ma kształt płaskiego dysku, tzn. jego wysokość jest znacznie mniejsza od średnicy, odstępy energetyczne między wartościami własnymi hamiltonianu (5.2), odpowiadającymi stanom o różnej parzystości są znacznie większe od odstępów energetycznych między poziomami odpowiadającymi różnej liczbie kwantowej  M.  W tym często ze względów technologicznych realizowanym przypadku, co najmniej pięć stanów o najniższych poziomach energetycznych jest parzystych.  Są im przyporządkowane kolejne magnetyczne liczby kwantowe M=0, ±1 
i ±2.   W zerowym polu magnetycznym elektrony zajmują kolejne stany kwantowe  zgodnie z regułą Hunda. Drugi elektron zamyka powłokę s (M=0), szósty - powłokę p (M=±1), dziesiąty - powłokę d (M=±2).

W oddziaływaniu elektronu z zewnętrznym, jednorodnym polem magnetycznym [wzór (5.2)] uwzględnione zostały dwa składniki.  Składnik zawierający kwadratową zależność od częstości cyklotronowej, zwany czynnikiem diamagnetycznym, powoduje dodatkową lokalizację elektronu w płaszczyźnie prostopadłej do pola.  Drugi składnik zawierający operator z-owej składowej momentu pędu, zwany orbitalnym czynnikiem zeemanowskim, powoduje zniesienie degeneracji stanów różniących się znakiem magnetycznej liczby kwantowej (energia stanu o określonej liczbie kwantowej M zmienia się w polu magnetycznym o czynnik Mℏωc2).  Oddziaływanie spinu elektronu z polem magnetycznym (spinowy efekt Zeemana) zostało w hamiltonianie (5.2) zaniedbane, ponieważ w związkach półprzewodnikowych III-V odpowiedni przyczynek energetyczny jest o dwa rzędy wielkości mniejszy od wkładu pochodzącego od orbitalnego momentu pędu [31].

Równanie Schrödingera dla układu N elektronów rozwiązane zostało w sposób przybliżony za pomocą nieograniczonej metody Hartree-Focka, która została opisana w Rozdziale 3. Każdy wyznacznik Slatera zbudowany ze stanów własnych jednoelektronowych operatorów lz i Rz jest funkcją własną z-owej składowej całkowitego momentu pędu i posiada określoną parzystość.  W rachunkach dla cylindrycznej kropki kwantowej zastosowane zostały wariacyjne  jednoelektronowe funkcje falowe rozwinięte w bazie gaussowskiej

ψ(x,y,z)=klmpqcklmpqxkylzmexp[−αp(x2+y2)−βqz2]  ,                      (5.4)

gdzie indeksy sumowania są liczbami całkowitymi zmieniającymi się w sposób następujący: k,l=0,1,2 przy ograniczeniuk+l∈0,2;m=0,1;p,q=1,2.  Zespolone współczynniki rozwinięcia c są liniowymi parametrami wariacyjnymi,  otrzymywanymi w wyniku  iterowanej diagonalizacji jednoelektronowych równań Hartree-Focka. Parametry αp,βq są nieliniowymi parametrami wariacyjnymi, które opisują stopień lokalizacji elektronów odpowiednio w płaszczyźnie x-y i w kierunku z.  Parametry nieliniowe są wyznaczane w drodze minimalizacji energii całkowitej układu.  Z powodów praktycznych bazę (5.4) zapisano we współrzędnych kartezjańskich.  Wynikająca z cylindrycznej symetrii układu wzajemna równoważność współrzędnych x i y, została wprowadzona do rozwinięcia (5.4).  Dzięki temu, że jednoelektronowy hamiltonian Hartree-Focka komutuje z operatorem z-owej składowej momentu pędu lz , stany własne tego operatora są konstruowane automatycznie podczas numerycznej diagonalizacji równań Hartree-Focka.  Za pomocą bazy (5.4) można z dużą dokładnością wyznaczyć energie pięciu najniżej położonych poziomów energetycznych odpowiadających stanom kwantowym o magnetycznej liczbie kwantowej M=0, ±1, ±2 i dowolnej parzystości.  Pozwala to na rozwiązanie równań Hartree-Focka dla układów zawierających od jednego do dziesięciu (przynajmniej) elektronów.  Rozważane stany jednoelektronowe oznaczamy wskaźnikiem aP,±, gdzie a=s,p,dodpowiednio dla M=0,1,2, P = ±1 oznacza parzystość stanu kwantowego a +/ – oznacza znak magnetycznej liczby kwantowej M.

Uwięzienie elektronów w kropkach samozorganizowanych, których rozmiary przy podstawie nie przekraczają 30 nm jest bardzo silne.  Zgodnie z wynikami Rozdziału 2. małe rozmiary kropek samozorganizowanych pozwalają oczekiwać, iż efekty korelacji elektron-elektron są niewielkie, a metoda Hartree-Focka pozwala na    rozwiązanie równania Schrődingera (5.1) z dużą dokładnością.

5.3. Dyskusja wyników spektroskopii pojemnościowej

Model cylindrycznej kropki kwantowej został zastosowany do teoretycznego opisu wyników spektroskopii pojemnościowej wykonanej na samozorganizowanych kropkach  kwantowych InAs na podłożu GaAs [23].  Oszacowano [23], że przeciętne wysokości i średnice kropek wynoszą odpowiednio 7 i 20 nm przy  fluktuacjach rozmiarów nie przekraczających 10%.  Średnie odległości między kropkami wynosiły około 100 nm.  Schemat układu warstw w próbce używanej w pomiarach przedstawiony jest na Rys. 5.2.(a).  Warstwa silnie domieszkowanego krzemem GaAs spełnia rolę elektrody, którą  autorzy pracy [23] nazwali „tylnym kontaktem”.  Na ten kontakt nałożona jest 22-nanometrowa bariera tunelowa w postaci warstwy niedomieszkowanego GaAs, na której znajduje się warstwa zwilżająca InAs oraz warstwa samozorganizowanych kropek kwantowych utworzonych z InAs.  Warstwa kropek została przykryta 30-nanometrową warstwą niedomieszkowanego arsenku galu a następnie supersiecią [1] GaAs/AlAs o grubości 100 nm, stanowiącą barierę blokującą przepływ prądu przez układ warstw.  Na supersieć nałożona została cienka, 2-nanometrowa warstwa GaAs, do której przyłożono metalowy kontakt typu Schottky’ego, nazwany elektrodą bramki.  Schemat przebiegu dna pasma przewodnictwa w opisanym układzie warstw, gdy do bramki przyłożone jest napięcie Vg, przedstawiony jest na Rys. 5.2.(b).

Rys 5.2. (a) Schemat układu warstw w doświadczeniu Millera et al. [23].  (b) Schematyczny przebieg dna pasma przewodnictwa  przez układ warstw. Vg oznacza napięcie bramki, Vs – barierę  Schottky’ego, V0 - skok pasma przewodnictwa na złączu InAs/GaAs, EF  - poziom Fermiego tylnej elektrody.

Dno pasma przewodnictwa materiału kropek samozorganizowanych leży poniżej dna pasma przewodnictwa GaAs.  Z tego powodu elektrony pochodzące z poziomów donorowych tylnego kontaktu wypełniają każdą kropkę aż do poziomu Fermiego tego kontaktu.  Za pomocą napięcia bramki można zmieniać położenie dna studni potencjału kropki względem poziomu Fermiego tylnej elektrody, a więc regulować liczbę elektronów uwięzionych w kropkach.  W pomiarach do stałego napięcia bramki  Vg dodana jest niewielka niskoczęstościowa składowa  zmienna o amplitudzie 4mV i częstości 170kHz.  Przy odpowiednio dobranym napięciu bramki Vg potencjał chemiczny N elektronów w kropce staje się równy poziomowi Fermiego tylnego kontaktu.  Wtedy, pod wpływem składowej zmiennej napięcia, elektrony przepływają z tylnej elektrody do kropek i z powrotem, co powoduje indukowanie ładunku na bramce, a więc zmianę pojemności elektrycznej nanostruktury.  Zmiany te zachodzą z częstością składowej zmiennej napięcia bramki, co umożliwia synchroniczną ze zmiennym napięciem detekcję zmian pojemności.   Ruch nośników pomiędzy elektrodą tylną a warstwą kropek rejestrowany jest jako maksimum różniczkowej pojemności układu warstw.

Rys. 5.3 Doświadczalne widmo [23] pojemnościowe układu warstw przedstawionego na Rysunku 5.2, dla pól magnetycznych od 0 do 23T. Liniami przerywanymi zaznaczono ewolucję  pików pojemnościowych w polu magnetycznym.

Wyniki pomiarów wykonanych w zewnętrznym polu magnetycznym o różnej indukcji zostały przedstawione na Rys. 5.3.   Sygnał pojemnościowy zbierany jest z kilku tysięcy kropek samozorganizowanych, różniących się nieco rozmiarami, stąd poszerzenie pików pojemnościowych widoczne na Rys. 5.3.  Przy napięciach bramki mniejszych od Vg= –0.8V kropki nie zawierają elektronów nadmiarowych.  W miarę wzrostu napięcia bramki  pojawiają się maksima pojemności odpowiadające ładowaniu kropek kolejnymi elektronami.  Silny wzrost pojemności dla napięć przekraczających ~0.4V związany jest z ładowaniem warstwy zwilżającej [23].  Dla pól magnetycznych poniżej 8T wyraźnie widoczne jest sześć maksimów.  Dla pola magnetycznego ~8T, z tła odpowiadającego ładowaniu warstwy zwilżającej wynurzają się maksima siódme i ósme.  Zmiany położeń pików pojemności w funkcji pola magnetycznego pozwalają określić symetrię spinowo-orbitalną stanów zajmowanych przez kolejne elektrony.  Dwa pierwsze elektrony zajmują powłokę s1 z P=1 i M=0.  Elektrony od trzeciego do szóstego zajmują powłokę drugą  o liczbach kwantowych M=±1 (p1,±) .  Wyraźne jest rozszczepienie drugiej powłoki ze względu na znak magnetycznej liczby kwantowej.  Elektrony siódmy i ósmy, które wyłaniają się z tła ładowania warstwy zwilżającej, zajmują stan o M= –2.  Dla pola magnetycznego ~15T widoczna  jest zmiana kolejności poziomów odpowiadających  
M= +1 i M= –2 (p1,+ i d1,–) .

Rys. 5.4  Obliczone (linie ciągłe) i zmierzone (linie przerywane) napięcia bramki, odpowiadające ładowaniu kropki N-tym elektronem w funkcji pola magnetycznego. Pola magnetyczne, przy których zmieniają się konfiguracje spinowo-orbitalne stanu podstawowego, zaznaczone zostały strzałkami  (patrz Tabela 5.1).

### 5.4. Opis teoretyczny wyników spektroskopii pojemnościowej

Maksima w widmach pojemnościowych [23] odpowiadają ładowaniu kropki kwantowej pojedynczymi elektronami i pojawiają się wówczas, gdy napięcie przyłożone do bramki doprowadza do zrównania potencjału chemicznego N elektronów w kropce  i poziomu Fermiego (EF)  tylnego kontaktu, czyli

EF=μN0+eλ(Vs−Vg) ,                                          (5.4)

| gdzie μN0 jest potencjałem chemicznym N elektronów w kropce przy braku zewnętrznego pola elektrycznego, Vs=650mV jest wysokością bariery Schottky’ego pomiędzy metalową bramką a GaAs [89], e jest ładunkiem elementarnym, a =1/7 [23] jest współczynnikiem konwersji napięcia na energię, którego wartość wynika z odległości warstwy kropek od obu elektrod [por. Rys. 5.2.(a)]. Wartości potencjałów chemicznych μN0=EN−EN−1, gdzie EN jest energią stanu podstawowego układu N elektronów, zostały obliczone metodą Hartree-Focka. W równaniu (5.4) zaniedbany został spadek potencjału elektrycznego wewnątrz kropki, co jest usprawiedliwione małą wysokością kropek. W temperaturze ciekłego helu zbiornikiem elektronów w elektrodzie tylnej są centra donorowe. Oznacza to, że poziom Fermiego można zindentyfikować z poziomem donorowym w polu magnetyczym. Zależność poziomu Fermiego od zewnętrznego pola magnetycznego została obliczona w pierwszym rzędzie rachunku zaburzeń Bi[T] | ##### N | B≤Bi | B≥Bi |
| --- | --- | --- | --- |
| B1=1.25 | 4 | s2p−p+ (0,1) | s2p−2 (-2,0) |
| B2=15.3 | 5 | s2p−2p+ (−1, 12) | s2p−2d− (-4, 1/2) |
| B3=14.4 | 6 | s2p−2p+2 (0,0) | s2p−2p+d− (-3,1) |
| B4=15.6 | 6 | s2p−2p+d− (-3,1) | s2p−2d−2 (-6,0) |
| B5=14.8 | 7 | s2p−2p+2d− (-2,1/2) | s2p−2p+d−2 (-5,1/2) |
| B6=0.25 | 8 | s2p−2p+2d−d+ (0,1) | s2p−2p+2d−2 (-4,0) |

Tabela 5.1.  Oszacowane pola krytyczne Bi  (w teslach), dla których następuje transformacja N-elektronowego stanu podstawowego. Zajęte orbitale jednoelektronowe oraz z-owe składowe całkowitego momentu pędu i całkowitego spinu (Mtot, Stot) w jednostkach ħ przed (kulomna 3: B ≤ Bi) i po (kulomuna 4: B≥Bi) transformacji. Parametry kropki kwantowej są takie same jak na Rysunku 5.4. Dla wszystkich orbitali P=1 i indeks ten został pominięty.

EF=ED+8.28×10−3B2[meVT2] ,                                     (5.5)

gdzie ED= –6 meV jest energią elektronu związanego na donorze przy braku pola magnetycznego.

Parametry geometryczne dysku kwantowego, to jest jego średnica D i wysokość H, głębokość studni potencjału V0 i stała dielektryczna materiału kropki, zostały dopasowane do danych doświadczalnych, co pozwala [51] na częściowe uwzględnienie naprężeń oraz obecności galu w materiale kropki.  Najlepsze wyniki uzyskano dla D=22nm, H=6.3nm, V0=317meV i =13.5.  Użyto oszacowania masy efektywnej podanego przez autorów eksperymentu [23] me=0.057m0 (m0 jest masą spoczynkową elektronu).   Otrzymane z dopasowania wartości rozmiarów geometrycznych są zgodne z wartościami oszacowanymi przez Millera et al. [23] z dokładnością do błędu pomiaru.  Podane przez Millera et al. [23] oszacowanie masy efektywnej elektronu oraz uzyskane w niniejszej pracy wartości głębokości studni 
i stałej dielektrycznej wskazują na możliwość znacznego (50-70%) udziału galu podstawiającego ind w materiale kropki, co jest zgodne z wynikami pomiarów składu kropek samozorganizowanych wykonanymi przez Sivernsa et al. [83].  Dokładną zawartość galu w kropkach można będzie wyznaczyć na podstawie wyników obliczeń z użyciem hamiltonianu, który w sposób jawny uwzględniałby  naprężenia [52-53].

Obliczone napięcia bramki odpowiadające pikom pojemności dla N=1,...,8 elektronów  zostały przedstawione na Rys. 5.4. (linie ciągłe) i porównane z wynikami spektroskopii pojemnościowej (linie przerywane).  Pole magnetyczne znoszące degenerację stanów o liczbach kwantowych M i –M, indukuje zmianę symetrii N-elektronowego stanu podstawowego dla pól krytycznych zaznaczonych strzałkami na Rys. 5.4.

Rys. 5.5.  Obliczone poziomy energetyczne pojedynczego elektronu uwięzionego w cylindrycznej kropce kwantowej 
InAs/GaAs, przy braku zewnętrznego pola magnetycznego, w funkcji wysokości kropki.  Linie ciągłe (przerywane) odpowiadają stanom z P=1 (P= –1).

Rys 5.6.  Potencjały chemiczne układu N-elektronów uwięzionych w cylindrycznej kropce kwantowej InAs/GaAs, w funkcji wysokości cylindra. Stany są zdegenerowane względem (pominiętego) znaku M.

Dla pól krytycznych B1 i B6 następuje łamanie reguły Hunda dla odpowiednio cztero- i ośmioelektronowych sztucznych atomów.  W przypadku tych układów zewnętrzne powłoki, odpowiednio p i d, są do połowy  zapełnione.  Przy braku zewnętrznego pola magnetycznego obsadzona jest konfiguracja o maksymalnym spinie, zgodnie z regułą Hunda.  Pod wpływem pola magnetycznego zachodzi przegrupowanie elektronów w ramach zewnętrznej powłoki.  Elektrony zajmują konfiguracje o zerowym spinie i maksymalnej z-owej składowej całkowitego momentu pędu. Dla pól magnetycznych B2,...,B5 następuje zmiana symetrii stanu podstawowego w pięcio-, sześcio- i siedmioelektronowych sztucznych atomach.  Dla tych pól krytycznych elektrony opuszczają powłokę p1,+ , której energia rośnie z  polem magnetycznym i zajmują stany powłoki d1,-, której energia maleje z polem magnetycznym.  Zmiany obsadzenia stanów jednoelektronowych dla odpowiednich pól krytycznych są szczegółowo zidentyfikowane w Tabeli 5.1.  Należy podkreślić, że zgodność obliczonych i zmierzonych wartości pól krytycznych oraz zależności położeń pików pojemnościowych od zewnętrznego pola magnetycznego jest bardzo dobra.

Rys. 5.7.   Zależność potencjałów chemicznych od wysokości cylindra dla dysko-podobnej kropki kwantowej o znacznej dysproporcji między uwięzieniem w kierunku z i w płaszczyźnie x-y.

5.5. Wpływ geometrii na własności elektronowe kropek kwantowych

| Przedstawiony w poprzednich podrozdziałach model cylindrycznej kropki kwantowej dostarcza bardzo dobrego opisu eksperymentu na kropkach samozorganizowanych. Z tego powodu model zasługuje na dokładniejsze przestudiowanie. Na Rys. 5.5. przedstawione zostały energie kilku najniższych poziomów odpowiadających stanom własnym pojedynczego elektronu uwięzionego w cylindrycznej studni kwantowej w funkcji jej wysokości H (wartości pozostałych parametrów są takie same jak na Rys. 5.4.). Liniami ciągłymi narysowane są energie stanów parzystych, a przerywanymi – nieparzystych. Jak widać z Rys. 5.5. zwiększenie wysokości cylindra ma znacznie silniejszy wpływ na energie stanów nieparzystych, co prowadzi do zmiany kolejności poziomów energetycznych. Zmiana kolejności poziomów jednoelektronowych ma swoje odbicie w przebiegu potencjałów chemicznych układów wieloelektronowych. Rys. 5.6. przedstawia potencjały chemiczne N elektronów dla N=1,...,10 w funkcji wysokości cylindra. Na rysunku opisane zostały powłoki zajmowane przez N-ty elektron. Dla kropek o małych wysokościach odstępy między kolejnymi potencjałami chemicznymi wykazują mechanizm zapełniania powłok quasi-dwuwymiarowego sztucznego atomu. Własność ta została dodatkowo zobrazowana na Rys. 5.7. dla średnicy cylindra D=40 nm, czyli dla bardzo dużej dysproporcji pomiędzy uwięzieniem w kierunku wzrostu z i w płaszczyźnie x-y. Znacznie powiększone różnice potencjałów chemicznych związane są z zapełnianiem kolejnych powłok s1, p1 i d1. Nieco mniej powiększone odstępy pomiędzy potencjałami chemicznymi w przypadku połowicznie zapełnionych powłok p1 i d1, (dla N=4 i N=6) są oznaką spełnienia reguły Hunda dla układu dwuwymiarowego. ###### N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H [nm] | 0.725 | 1.2 | 1.9 | 2.15 | 2.5 | 2.75 | 3.9 | 4.35 | 4.9 | 5.4 |

Tabela 5.2.  Wartości krytyczne wysokości cylindra pozwalające na wiązanie N  elektronów dla  danych z Rys.  5.4 (D=22nm, V0=317meV, =13.5 i me=0.057m0)

Powróćmy teraz do wyników przedstawionych na Rys. 5.6.  Charakterystyczne zagięcia przebiegów potencjałów chemicznych, widoczne przy wysokościach kropki większych od 12 nm, związane są ze zmianami konfiguracji spinowo-orbitalnej stanu podstawowego, zachodzącymi w wyniku obsadzania stanów nieparzystych w funkcji z.  Nieobsadzony dla płaskich kropek stan s-1 jest przy wysokości większej od 12 nm zajmowany przez elektrony szósty i siódmy, które opuszczają powłokę d1.  W wąskim zakresie wysokości ~19 nm stan s–1 jest zajmowany przez piąty i szósty elektron.  Powyżej 20 nm stan ten obsadzają elektrony trzeci i czwarty.  Przy H bliskim 17 nm  dziewiąty i dziesiąty elektron przechodzą z powłoki d1 do p-1.  Powłoka d1 znika w ten sposób z widma potencjałów chemicznych dla  N=1,...,10.

Rysunki 5.6. i 5.7. podają informację na temat pojemności kwantowej kropki cylindrycznej, czyli maksymalnej liczby elektronów, jaka może zostać uwięziona w kropce.  Kropka kwantowa może związać N elektronów, jeżeli wiązanie N-tego elektronu jest korzystne energetycznie.  Warunek istnienia stabilnego układu N uwięzionych elektronów można  zapisać w postaci nierówności

μN<0  .                                                             (5.6)

Wartości krytyczne wysokości dla wiązania N elektronów przy średnicy kropki D=22nm umieszczone zostały w Tabeli 5.2.  Model cylindrycznej studni przewiduje, iż w kropce o średnicy 22nm i wysokości 5.3nm, która najlepiej odpowiada danym  doświadczalnym [23], może się związać dziesięć elektronów. Eksperymentalnie [23] obserwuje się ładowanie kropek tylko ośmioma elektronami.  Dla zerowego pola magnetycznego widocznych jest tylko sześć pików pojemności. Sygnały pochodzące z ładowania kropek  kolejnymi elektronami giną w tle silnego sygnału pochodzącego z ładowania warstwy zwilżającej.  Wytłumaczenie „niepełnego” ładowania kropek w polu magnetycznym opiera się na fakcie, iż przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego rozszczepia powłokę d zajmowaną przez elektrony od siódmego do dziesiątego.  Potencjały chemiczne siódmego i ósmego elektronu (po złamaniu reguły Hunda) maleją w zewnętrznym polu magnetycznym, co umożliwia ich obserwację dla B > 8 T.  Natomiast potencjały chemiczne dziewiątego i dziesiątego elektronu rosną z polem magnetycznym, są zawsze maskowane przez ładowanie warstwy zwilżającej i w związku z tym nie są obserwowane.  Jednak przy braku doświadczalnego dowodu wiązania dziewiątego i dziesiątego elektronu w samozorganizowanych kropkach kwantowych [23], należy dopuścić możliwość, iż przewidywane przez model cylindrycznej kropki istnienie stabilnego układu dziesięciu uwięzionych elektronów wynika z zaniedbania warstwy zwilżającej w potencjale uwięzienia. Włączenie warstwy zwilżającej do modelu -  oprócz rozstrzygnięcia tej wątpliwości – powinno pozwolić na określenie jej składu i grubości.

Rys. 5.8.  Obliczone potencjały chemiczne (linie ciągłe, skala lewa) dla N=1,...,8 elektronów oraz poziomy energetyczne jednego elektronu (linie przerywane, skala prawa) dla cylindrycznej kropki kwantowej 
InAs/GaAs o wysokości 18 nm i średnicy 22 nm, w funkcji pola magnetycznego. Strzałkami oznaczono pola magnetyczne, dla których następują transformacje stanu podstawowego, opisane w tekście (por. Tabela 5.3).

| Wszystkie zajęte poziomy energetyczne widoczne na Rys. 5.4. odpowiadają najniższemu parzystemu stanowi ruchu elektronu w kierunku z. Jest to cecha charakterystyczna kropek o średnicy znacznie większej od wysokości, takich jak kropki samozorganizowane [16,23]. Dzięki temu możliwy jest jakościowy opis teoretyczny własności elektronowych kropek samozorganizowanych w ramach dwuwymiarowego modelu uwięzienia [86]. Dostępna obecnie technologia pozwala na wytwarzanie kropek kwantowych o różnorodnych kształtach [90], które niekoniecznie są płaskimi, dysko-podobnymi cylindrami. W tego powodu warto przestudiować własności cylindrycznych kropek kwantowych o porównywalnych wartościach średnicy i wysokości. Bi[T] | ##### N | B≤Bi | B≥Bi |
| --- | --- | --- | --- |
| B1=1 | 4 | s2p−p+ (0,1) | s2p−2 (-2,0) |
| B2=6.5 | 5 | s2p−2p+ (−1, 12) | s2p−2s−1 (-2, 1/2) |
| B3=4.9 | 6 | s2p−2p+2 (0,0) | s2p−2p+s−1 (-1,1) |
| B4=8.2 | 6 | s2p−2p+s−1 (-1,1) | s2p−2s−12 (-2,0) |
| B5=6.8 | 7 | s2p−2p+2s−1 (0,1/2) | s2p−2p+s−12 (-1,1/2) |
| B6=16.6 | 7 | s2p−2p+s−12 (-1,1/2) | s2p−2s−12d− (-4,1/2) |
| B7=16.2 | 8 | s2p−2p+2s−12 (0,0) | s2p−2p+s−12d− (-3,1) |
| B8=17.1 | 8 | s2p−2p+s−12d− (-3,1) | s2p−2s−12d−2 (-6,0) |

Tabela 5.3.  Oszacowane pola krytyczne Bi  (w teslach), dla których następuje transformacja N-elektronowego stanu podstawowego.  Podano  zajęte orbitale jednoelektronowe oraz z-ową składową całkowitego momentu pędu i całkowitego spinu (Mtot, Stot) w jednostkach ħ przed (kolumna 3: B ≤ Bi) i po (kolumna 4: B≥Bi) transformacji.  Parametry kropki kwantowej są takie same jak na Rys. 5.8. Dla wszystkich orbitali, oprócz s–1 , P=1  i indeks ten został pominięty.

Jak pokazuje Rys. 5.6. stany podstawowe N elektronów w kropkach o wysokości porównywalnej ze średnicą, posiadają symetrię odbiegającą w sposób zasadniczy od przypadku uwięzienia quasi-dwuwymiarowego. Rys. 5.8. przedstawia przebiegi  potencjałów chemicznych (linie ciągłe,  lewa skala)  w zewnętrznym polu magnetycznym dla kropki cylindrycznej o wysokości H=18nm.  Linie przerywane odpowiadają poziomom jednoelektronowym (prawa skala), zaś  strzałkami zaznaczono pola krytyczne.  Obraz krzywych jest jakościowo różny od przedstawionego na Rys. 5.4.   Związane jest to z pojawieniem się nowego stanu s-1, nieparzystego względem z. Przebiegi pierwszych czterech potencjałów chemicznych są jakościowo takie same jak te przedstawione na Rys. 5.4.  Załamania krzywych dla pól krytycznych B2,...,B5 są wynikiem zmiany kolejności poziomów p1,+ 
i s–1.  Pola krytyczne B2,...,B5 są charakterystyczne dla istotnie trójwymiarowego przypadku uwięzienia i nie występują przy uwięzieniu quasi-dwuwymiarowym.  Pola krytyczne B6,..., B8  wynikają ze zmiany kolejności poziomów p1,+ i d1,–   .  Efekt przecinania się tych dwóch poziomów widoczny jest także na Rys. 5.4.  dla piątego i szóstego elektronu.  W przypadku kropki o wysokości H=18nm efekt ten  przenosi się na siódmy i ósmy elektron.   Zmiany konfiguracji spinowo-orbitalnej rozważanych stanów zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli 5.3.

# 5.6. Podsumowanie

W tym rozdziale oraz w pracach [A12-A13] przedstawione zostały pierwsze kompletne wyniki badań teoretycznych wieloelektronowych samozorganizowanych kropek kwantowych.   Przedstawiono opis własności układów kilku elektronów uwięzionych w trójwymiarowej cylindrycznej studni potencjału o skończonej głębokości, uzyskany przy użyciu nieograniczonej metody  Hartree-Focka.  Zbadano wpływ geometrii potencjału uwięzienia i zewnętrznego pola magnetycznego na symetrię przestrzenno-spinową stanów wieloelektronowych.  Wyznaczono maksymalną liczbę elektronów, która może zostać uwięziona 
w kropce cylindrycznej („pojemność kwantową” kropki) w zależności od jej rozmiarów.  Opracowany model teoretyczny został zastosowany do interpretacji wyników spektroskopii pojemnościowej dla samozorganizowanych kropek kwantowych typu InAs/GaAs. Otrzymane wyniki stanowią  pierwszy spójny ilościowy opis teoretyczny obserwowanych doświadczalnie własności elektronów uwięzionych w tych kropkach. Wyniki obliczeń wskazują na znaczny udział galu w materiale kropek.  Uwzględnienie potencjału warstwy zwilżającej powinno w przyszłości pozwolić na oszacowanie jej rozmiarów i składu. Model cylindra kwantowego pozwolił również na opis ewolucji potencjałów chemicznych w zewnętrznym polu magnetycznym dla kropek o wysokości porównywalnej  ze średnicą.  Uzyskane wyniki wykraczają poza opis płaskich samozorganizowanych kropek kwantowych i mogą być użyteczne w opisie kropek o porównywalnej wysokości i średnicy.