# Rozdział 3.  Elektrony w sferycznych kropkach kwantowych

3.1. Wstęp

Rozdział ten stanowi studium teoretyczne własności układów elektronowych uwięzionych w sferycznych półprzewodnikowych kropkach kwantowych.  Realizacją doświadczalną kropek sferycznych są nanokryształy półprzewodnikowe, osadzone w szkle, izolatorze krystalicznym lub w  materiale organicznym.  Są one wytwarzane za pomocą metod chemicznych [15,36-40].  Przykładami takich nanostruktur są nanokrystality CdS,  CdSe, CdTe oraz Si osadzone w szkle [37], nanokryształy  CuCl  w matrycy z NaCl [38], GaAs [39] i InAs [40]  w materiale organicznym.  W wielu przypadkach powierzchnia takich nanokryształów posiada kształt zbliżony do sfery [37,39,40].  Sferyczne kropki kwantowe mają zastosowanie w optyce.  Uwięzienie kwantowe ekscytonów w nanokryształach powoduje przesunięcie w kierunku fioletu linii widmowych pochodzących z rekombinacji par elektron-dziura [15,37].  Nanokryształy CdS i CdSe w szklanej matrycy używane są w filtrach optycznych w zakresie światła widzialnego o częstości odcięcia kontrolowanej przez dobór odpowiednich rozmiarów krystalitu.  Rozważane jest zastosowanie sferycznych kropek kwantowych w komunikacji i logice optycznej [37].

#### Dobrym przybliżeniem potencjału uwięzienia nośników ładunku w sferycznych kropkach kwantowych jest sferycznie symetryczna studnia potencjału o skończonej głębokości 
i promieniu.  Głębokość tej studni zależy od materiałów kropki i matrycy i nie przekracza zazwyczaj ~3 eV.  Z powodu skończonych wartości głębokości i zasięgu potencjału uwięzienia, kropka kwantowa może być naładowana skończoną liczbą elektronów nadmiarowych.

#### Własności układów wieloelektronowych uwięzionych w kropkach kwantowych były tematem wielu prac teoretycznych [26,27,32,41-50].  Autorzy tych prac używali modelowego potencjału uwięzienia w postaci nieskończenie głębokiej studni potencjału [41-43,48] lub potencjału oscylatora harmonicznego [26,27,32,44-47,49-50].  Oba te potencjały posiadają nieskończoną głębokość i mogą być stosowane tylko w przypadku, gdy interesujące z punktu widzenia eksperymentu poziomy energetyczne leżą głęboko poniżej dna pasma przewodnictwa materiału otaczającego kropkę.  Równanie Schrödingera dla potencjału oscylatora harmonicznego i potencjału nieskończonej studni posiada rozwiązania wyłącznie w postaci stanów związanych. Modelowe potencjały o nieskończonej głębokości posiadają niefizyczną zdolność wiązania nieskończonej liczby elektronów. Przy użyciu tych potencjałów nie można więc opisać  procesów wiązania i dysocjacji układów elektronowych w kropkach kwantowych.  Ponadto modelowy potencjał  uwięzienia harmonicznego posiada niefizyczny nieskończony zasięg.

#### W literaturze naukowej realistyczne modele uwięzienia biorące pod uwagę skończony rozmiar kropki kwantowej, jej rzeczywisty kształt oraz skończoną głębokość potencjału uwięzienia, używane były jedynie do opisu stanów jednoelektronowych w samozorganizowanych kropkach kwantowych [51-53].  W publikacjach tych [51-53] badano,  między innymi liczbę stanów jednoelektronowych zlokalizowanych w kropkach.  W tym rozdziale przedstawiony zostanie teoretyczny opis układów kilku- i wieloelektronowych uwięzionych w sferycznej studni potencjału o skończonej głębokości i promieniu.  Będzie to więc opis kilku- i wieloelektronowych sztucznych atomów o symetrii sferycznej.  Równanie Schrödingera dla studni potencjału o skończonej głębokości i promieniu posiada rozwiązania zarówno w postaci stanów związanych o dyskretnym widmie energii jak i stanów swobodnych o ciągłym widmie energii, powyżej dobrze zdefiniowanego progu kontinuum.  Przy użyciu  tego potencjału po raz pierwszy podano [A2-A5] jasną fizyczną interpretację wiązania elektronów w kropkach kwantowych oraz oszacowano maksymalną liczbę elektronów, która może zostać  uwięziona w kropce w określonym stanie kwantowym.  Obliczenia dla potencjału sferycznej studni są stosunkowo proste ze względu na wysoką symetrię problemu własnego.  W dalszych rozdziałach rozprawy okaże się,  iż uzyskany obraz fizyczny własności elektronowych sferycznych kropek kwantowych będzie użyteczny (w sensie jakościowym) także dla kropek charakteryzujących się potencjałem uwięzienia o niższej symetrii.

W podrozdziale 3.3 rozważone zostaną własności układów kilku nośników ładunku uwięzionych w kropkach kwantowych.  Problemy kilkuciałowe mają duże znaczenie w wielu innych działach fizyki, np. w fizyce atomowej, fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych [A4].  Rozważany tutaj problem zbliżony jest do modelu powłokowego jądra atomowego [54].  Problem własności układów wieloelektronowych uwięzionych w sferycznych kropkach kwantowych zostanie rozważony w podrozdziale 3.4.

3.2.  Model teoretyczny

Rozważamy układ N elektronów uwięzionych w pojedynczej sferycznej półprzewodnikowej kropce kwantowej otoczonej materiałem o wyżej położonym minimum pasma przewodnictwa, który będzie dalej nazywany materiałem bariery.  W przypadku kropek tego rodzaju, potencjał uwięzienia dla elektronów wynika z różnicy położeń dna pasma przewodnictwa w materiale kropki i w materiale bariery.  Potencjał ten przybliżamy za pomocą skończonej prostokątnej studni potencjału o postaci

V(r)=−V0 dla r<R,0 dla r>R,                                                     (3.1)

gdzie R jest promieniem kropki, a V0 głębokością studni potencjału, której wartość zależy od składu chemicznego materiałów kropki i bariery (V0 > 0).  Minimum pasma przewodnictwa materiału bariery wyznacza poziom odniesienia na skali energii.

W przybliżeniu masy efektywnej hamiltonian układu N elektronów uwięzionych
 w  kropce ma postać

H=i=1N−∇i2+V(ri)+i=1Nj>iN2rij ,                                         (3.2)

gdzie rij=ri−rj, a ri są wektorami położeń elektronów.  W hamiltonianie (3.2) rydberg donorowy RD=meκ2e42ℏ2εs2 został przyjęty za jednostkę energii a donorowy promień Bohra aD=εsℏ2meκe2 za jednostkę długości (κ=14πε0, ε0 jest stałą dielektryczną próżni).

Zmiana masy efektywnej elektronu me i statycznej stałej dielektrycznej εsna granicy materiałów kropki i bariery zostały zaniedbane.  Wpływ nieciągłości masy efektywnej na stany jednoelektronowe w kropkach kwantowych został omówiony w Uzupełnieniu I i w pracy [A8].  Skok masy efektywnej daje zauważalny przyczynek do energii związanych stanów jednoelektronowych tylko dla kropek o rozmiarach mniejszych od donorowego promienia Bohra.  Zmiana stałej dielektrycznej na granicy kropki i bariery powoduje powstanie,  wyindukowanej przez uwięziony ładunek, polaryzacji elektrycznej na powierzchni granicznej.  Jeżeli materiały kropki i bariery mają podobne własności dielektryczne, tak jak w przypadku nanostruktur typy GaAs/AlGaAs, InAs/GaAs, CdTe/CdZnTe, efekt ten jest zaniedbywalny.  W przypadku, gdy materiał bariery charakteryzuje się znacznie mniejszą stałą dielektryczną od materiału kropki, np. nanostruktury typu Si/SiO2,  wyindukowana na powierzchni kropki polaryzacja elektryczna powoduje zwiększenie uwięzienia elektronów w kropce odpychając je w kierunku środka kropki [41,43].

Dla pojedynczej cząstki pod działaniem potencjału (3.1) dokładne funkcje falowe stanów związanych są wyrażone  poprzez sferyczne funkcje Bessela [55].  Ze względu na skok potencjału  (3.1),  druga   pochodna   funkcji   falowej  cząstki   uwięzionej  w  tym potencjale

posiada nieciągłość i zmienia znak na granicy studni i bariery [55]. W niniejszej rozprawie  oraz w pracach [A2-A5] N-elektronowe równanie Schrödingera z hamiltonianem (3.2) zostało rozwiązane przy użyciu bazy Slatera oraz bazy gaussowskiej.  Wszystkie pochodne przybliżonych funkcji falowych rozwiniętych w tych bazach są ciągłe a więc nieciągłość drugiej pochodnej dokładnej funkcji falowej nie jest odtwarzana.   Jednak przeprowadzone przez autora testy,  których wyniki przedstawione są w publikacji [A8] pokazują, że  wynikające z tej jakościowej rozbieżności  różnice pomiędzy wariacyjnymi i dokładnymi rozwiązaniami są bardzo niewielkie.  Na Rysunku  3.1. pokazane jest porównanie dokładnych (linie ciągłe) funkcji falowych elektronu uwięzionego w sferycznej studni potencjału o głębokości V0=40RD i promieniu R=1aD  oraz optymalnych wariacyjnych funkcji próbnych (symbole) otrzymanych dla stanu podstawowego 1s oraz stanu 2s w postaci rozwinięć w bazie Slatera

Rys.  3.1 Funkcje falowe stanów 1s i 2s  elektronu w sferycznej kropce kwantowej o głębokości V0=40RD i promieniu R=1aD.  Liniami ciągłymi narysowane są  dokładne funkcje falowe.  Symbolami oznaczono funkcje falowe uzyskane w bazie Slatera (3.3).   Funkcje falowe są nieunormowane i przedstawione w jednostkach umownych

ψ(r)=n=012cnrnexp(−αr) ,                                                      (3.3)

gdzie cn i są parametrami wariacyjnymi.  Jak widać odstępstwa rozwiązań wariacyjnych od dokładnych funkcji falowych nie są zauważalne.  W szczególności Rys. 3.1. pokazuje, że funkcja próbna rozwinięta w bazie Slatera zmienia w odpowiedni sposób krzywiznę (znak drugiej pochodnej) na granicy studnia-bariera.  Jak wiadomo z chemii kwantowej odpowiednio bogate bazy slaterowska i gaussowska są całkowicie równoważne, podana dyskusja dotyczy więc również jakości bazy gaussowskiej.  Wyniki dla układów wieloelektronowych uwięzionych w sferycznych studniach potencjału przedstawione w poniższych paragrafach i w publikacjach autorskich [A2-A5] mają charakter nowatorski, a więc nie mogły zostać   porównane z wynikami innych autorów.  Model sferycznej studni potencjału był natomiast  używany w literaturze [56-59] w zastosowaniu do uwięzionych centrów donorowych.  Ilościowa dyskusja jakości używanych baz wariacyjnych dla problemu neutralnych i naładowanych układów domieszkowych w sferycznych kropkach kwantowych [A6-A8] została umieszczona w Rozdziale 4.

3.3.  Układy dwu- i trójelektronowe

W paragrafie tym omówione są własności układów zawierających niewielką liczbę 
(N = 1,2,3) elektronów uwięzionych w sferycznych kropkach kwantowych.  Rozważamy tutaj  dwu- i trójelektronowe stany o najniższej energii, które powstają wskutek obsadzenia czterech najniższych powłok jednoelektronowych 1s, 1p, 1d i 2s dla potencjału sferycznie symetrycznej studni (s, p i d oznaczają odpowiednio stany o orbitalnej liczbie kwantowej l=0,1,2).  Zgodnie ze sprzężeniem Russella-Saundersa  szukamy funkcji własnych hamiltonianu (3.2), będących jednocześnie funkcjami własnymi operatorów kwadratu całkowitego momentu pędu L2 i całkowitego spinu S2.  Sprzężenie spin-orbita zostało zaniedbane, stąd stany własne hamiltonianu (3.2) są zdegenerowane ze względu na składowe z-owe całkowitego momentu pędu Lz i całkowitego spinu Sz.  Rozważane w niniejszej rozprawie i publikacjach autorskich [A2-A4] stany dwuelektronowe oznaczane są następująco: (1s2)1S, (1s1p)1P, (1s1p)3P, (1p2)3P, (1p2)1D, (1p2)1S, a stany trójelektronowe: (1s21p)2P, (1s1p2)4P, (1s21d)2D, (1s22s)2S, (1s1p2) 2S.  W zapisie tym symbole w nawiasach oznaczają obsadzenie orbitali jednoelektronowych, symbole S, P i D odpowiadają liczbom kwantowym całkowitego momentu pędu L=0, 1 i 2, a indeksy poza nawiasami oznaczają multiplety spinowe.

3.3.1.  Metoda wariacyjna

Problem własny dla hamiltonianu (3.2) dla dwóch i trzech elektronów został rozwiązany [A2-A4] za pomocą metody wariacyjnej przy użyciu funkcji próbnej o postaci

Ψνξi=nicνniψνniξi,γν ,                                      (3.4)

gdzie ξi oznacza zbiór wektorów położeń i zmiennych spinowych wszystkich elektronów, cνni są liniowymi parametrami wariacyjnymi,  są nieliniowymi parametrami wariacyjnymi, a  numeruje poszczególne stany.  Funkcje bazowe ψνni utworzone są z odpowiednio symetryzowanych wyznaczników Slatera, które z kolei zbudowane są z funkcji jednoelektronowych o postaci

ϕnlmν(r)=rnexp(−γνr)Ylm(θ,ϕ) ,                                      (3.5)

gdzie wykładnik n jest liczbą całkowitą,  jest nieliniowym parametrem wariacyjnym opisującym  lokalizację stanu elektronowego, a Ylm(θ,ϕ)są harmonikami sferycznymi.  Szczegółowy opis konstrukcji funkcji próbnej podany jest w Uzupełnieniu II.

###### 3.3.2.  Efekty korelacyjne

Funkcja próbna (3.4) zbudowana z wielu wyznaczników Slatera uwzględnia częściowo (w sposób niejawny) korelację elektron-elektron i prowadzi do nieco dokładniejszych wyników niż metoda Hartree-Focka.  W Rozdziale 2. rola korelacji elektron-elektron została szczegółowo przedyskutowana w modelu uwięzienia parabolicznego.  Problem dwóch elektronów w studni potencjału (3.1) nie poddaje się separacji na hamiltonian środka masy i hamiltonian ruchu względnego, przeciwnie niż w przypadku potencjału harmonicznego (por. Rozdział 2). Z tego powodu w celu oszacowania dokładności metody przeprowadzone zostały rachunki dla stanu podstawowego układu dwóch elektronów z funkcją próbną, która w sposób jawny uwzględnia korelację elektron-elektron, a więc jawnie zależy od odległości między elektronami r12   .  Użyta w niniejszej pracy funkcja ma postać

Rys.  3.2.  Energia stanu podstawowego układu dwóch elektronów związanych w kropce z V0=50RD w funkcji jej promienia.  Linia ciągła pokazuje wyniki uzyskane przy pomocy funkcji próbnej (3.4), linia kropkowana odpowiada wynikom z funkcją próbną (3.6), linią przerywaną przedstawiono wyniki metody Hartree-Focka.  Wstawka:  Oszacowane wartości całki przekrywania funkcji falowej (3.6) z funkcją falową Hartree-Focka (linia przerywana) i z funkcją (3.4) (linia ciągła).

Ψcorr1,r2=exp−γr1+r2mnpcmnp(1+P12)r1mr2nr12p ,                         (3.6)

gdzie P12 jest operatorem zamiany wskaźników cząstek,  jest nieliniowym parametrem wariacyjnym, a wskaźniki sumowania przyjmują wartości: m od 0 do 12, n od 0 do m, a p od  0 do 1.  W przypadku atomowych układów dwuelektronowych, takich jak atom helu i jon H–, wprowadzenie do funkcji próbnej odległości elektron-elektron, zgodnie z (3.6), pozwala na uzyskanie bardzo dokładnego oszacowania energii stanu podstawowego (patrz Tabela 3.1).  W związku z tym wyniki rachunków z użyciem funkcji próbnej (3.6) możemy traktować jako „dokładne”.

| Na Rysunku 3.2. przedstawiono porównanie oszacowań energii stanu podstawowego układu dwóch elektronów uwięzionych w kropce kwantowej o głębokości V0=50RD uzyskanych za pomocą metody Hartree-Focka (linia przerywana), metody „dokładnej” z funkcją próbną (3.6) (linia kropkowana) oraz metody wariacyjnej z funkcją próbną (3.4) (linia ciągła). Na wstawce pokazana została zależność całki przekrywania między „dokładną” wieloelektronową funkcją falową a funkcją próbną (3.4) (linia ciągła) i funkcją uzyskaną metodą Hartee-Focka (linia przerywana). Oszacowania energii stanu podstawowego uzyskane tymi trzema metodami są niemal identyczne dla R<10 aD, tzn. w zakresie silnego i pośredniego uwięzienia. Różny stopień uwzględnienia korelacji elektron-elektron jest widoczny dla słabego uwięzienia, tzn. dla R>10 aD. Rys. 3.2. pokazuje, że dla małych kropek wartość całki przekrywania jest bliska jedynki, co oznacza, że w przypadku silnego uwięzienia dokładna, skorelowana funkcja falowa różni się w bardzo niewielkim stopniu zarówno od funkcji Hartree-Focka jak i funkcji próbnej (3.4). Podobnie jak w przypadku energii całkowitej, wpływ korelacji na wartości całki przekrywania widoczny jest dla kropek kwantowych o względnie dużych rozmiarach. | HF | funkcja (3.4) | funkcja (3.6) | dokładne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| He | -5.7234[60] | -5.7580 | -5.8074 | -5.8074 |
| H– | Brak wiąz. | -1.0289 | -1.0554 | -1.0555 |

Tabela 3.1.  Energia stanu podstawowego atomu helu i jonu H–.  Porównanie wyników uzyskanych przy użyciu metody Hartree-Focka, funkcji próbnych (3.4) i (3.6) oraz najdokładniejszych rachunków podanych w literaturze [61,62]

Uzyskane wyniki dotyczące korelacji  w kropkach sferycznych są spójne z wynikami otrzymanymi w modelu parabolicznego uwięzienia (por. Rozdział 2).  Metody uwzględniające korelację w sposób częściowy, jak w przypadku funkcji próbnej (3.4) a nawet całkowicie zaniedbująca korelację metoda Hartree-Focka, prowadzą do wystarczająco dokładnych wyników w przypadku silnego i pośredniego uwięzienia, a więc w przypadkach, w których wyraźnie obserwowalny jest kwantowy efekt rozmiarowy.  Metody te stają się tym mniej dokładne im słabsze jest uwięzienie (i gdy kwantowy efekt rozmiarowy znika), a więc w obszarze, który z punktu widzenia półprzewodnikowych struktur niskowymiarowych  jest mało interesujący.

###### 3.3.3.  Poziomy energetyczne

Układ poziomów energetycznych dla dwóch elektronów uwięzionych w kropce o promieniu R=2aD i głębokości V0=50RD otrzymany w ramach sprzężenia Russela-Saundersa został przedstawiony na Rysunku  3.3.  Lewa drabinka poziomów energetycznych odpowiada układowi elektronów nieoddziaływujących.  Na prawej części Rys. 3.3. przedstawiono poziomy energetyczne oddziaływującej pary elektron-elektron.  Widać, że o kolejności poziomów decydują w pierwszym rzędzie efekty jednociałowe. Dla danego obsadzenia stanów  jednoelektronowych mogą być realizowane różne stany wieloelektronowe różniące się symetrią spinowo-orbitalną.  Każdy z tych stanów posiada inną energię, ponieważ wpływ oddziaływania kulombowskiego zależy od symetrii stanu.  Widoczne jest niewielkie rozszczepieniee energii stanów odpowiadających różnym wartościom całkowitego spinu i całkowitego momentu pędu. Stanem podstawowym układu dwóch elektronów jest stan  (1s2)1S  a trzech elektronów stan  (1s21p)2P.

Rys.  3.3. Rozszczepienie Russela-Saundersa poziomów energetycznych dwóch elektronów uwięzionych w kropce sferycznej.  Wyniki z lewej części rysunku otrzymano z zaniedbaniem oddziaływanie elektron-elektron.

Rys.  3.4. Poziomy energetyczne układów jedno-, dwu- i trójelektronowych w sferycznej kropce kwantowej w funkcji jej promienia R dla (a) V0=10RD i (b) V0=50RD.  Linie ciągłe odpowiadają stanom podstawowym, przerywane (kropkowane) wzbudzonym stanom o niespolaryzowanych (spolaryzowanych) spinach.  Na rysunkach podano obsadzenie stanów jednoelektronowych.

Obliczone widma energetyczne dla dwóch i trzech elektronów w funkcji rozmiarów kropki  zostały przedstawione na Rysunku  3.4.(a) (dla V0=10RD) i 3.4.(b) (dla V0=50RD).  Dla porównania narysowane zostały również poziomy jednoelektronowe.   Poziomy (1p2)1S, (1p2)1D i (1s1p2) 2S nie zostały  przedstawione na rysunkach w trosce o ich przejrzystość.  Na Rysunku  3.5. przedstawiono zależność energii stanu podstawowego 1, 2 i 3 elektronów od rozmiarów kropki dla głębokości studni potencjału V0=100RD. Studnie potencjału o niewielkich głębokościach [Rys. 3.4. (a) i 3.4. (b)] odpowiadają nanostrukturom typu GAs/AlxGa1-xAs o koncentracji glinu ~5% i ~25%. Natomiast wyniki Rys. 3.5. odpowiadają głębokim studniom potencjału, np. Si/SiO2 i Ge/SiO2.

Rys.  5.  Energia E przejść optycznych S-P i P-D dla jednego (ciągle linie), dwóch (linie przerywane) i trzech (linie kropkowane) elektronów w kropce o V0=50RD.  Symbole (kółka, krzyżyki i kwadraty) odpowiadają promieniom, przy których wyższy ze stanów jest wiązany w kropce.  Na wklejce: przejście S-P dla jednego i dwóch elektronów w szerszym zakresie promieni kropki.

| (1s2)1S | (1s1p)3P | (1s1d)3D | (1s2s)3S | (1p2)3P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 12.5 | 22.5 | 29.3 | 22.6 |

Tabela 3.2.  Oszacowane krytyczne wartości „pojemności” kwantowej kropki V0R2 (w jednostkach RDa2D) pozwalające na wiązanie podanych stanów dwuelektronowych (jednostki donorowe).

| (1s21p)2P | (1s1p2)4P | (1s21d)2D | (1s22s)2S |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.8 | 25.3 | 30 | 38 |

Tabela 3.3.  Oszacowane krytyczne wartości „pojemności” kwantowej kropki kwantowej  pozwalające na wiązanie podanych stanów trójelektronowych (jednostki donorowe).

Rys 3.5.  Energia stanu podstawowego dla układów jedno-, dwu- i trójelektronowych w funkcji promienia kropki dla V0=100RD.

3.3.4. Wiązanie elektronów i pojemność kwantowa kropek

Przyjęty model potencjału uwięzienia pozwala na przedyskutowanie problemu maksymalnej liczby nośników ładunku,  która może być uwięziona w kropce kwantowej. Liczba ta określona jest  przez konkurencję między jednocząstkową energią potencjalną V(r), z jednej strony a oddziaływaniem kulombowskim i energią kinetyczną, z drugiej strony.  Zysk energetyczny wynikający z uwięzienia elektronu w kropce polega na tym, że związany w kropce elektron posiada mniejszą energię potencjalną niż elektron w wyżej położonym minimum pasma przewodnictwa materiału bariery.  Z drugiej jednak strony, uwięziony elektron posiada podwyższoną energię kinetyczną i kulombowską oddziaływania z innymi uwięzionymi elektronami.  Elektron poruszający się w obszarze bariery nieskończenie daleko od kropki, nie oddziaływuje z uwięzionymi w kropce elektronami i może mieć dowolnie małą energię kinetyczną.  Kryterium wiązania układu N+1 elektronów w kropce kwantowej można sformułować następująco: układ N+1 elektronów może utworzyć stabilny stan związany, jeżeli energia tego stanu jest niższa od energii stanu podstawowego N elektronów.  W przeciwnym przypadku w kropce związanych jest N elektronów a dodatkowy (N+1)-szy  elektron jest zdelokalizowany  w całej przestrzeni.   Innymi słowy progiem kontinuum dla (N+1)-szego elektronu jest energia EN0 stanu podstawowego N elektronów  (dla jednego elektronu progiem kontinuum jest dno pasma przewodnictwa materiału bariery, czyli zgodnie z przyjętą konwencją poziom o energii zerowej).  W ogólności stan kwantowy  układu N+1 elektronów jest stanem związanym, jeżeli

EN+1ν<EN0  .                                                      (3.7)

W przyjętym modelu sferycznej kropki kwantowej spełnienie warunku (3.7) zależy od głębokości i promienia studni potencjału.  Krytyczne wartości parametrów kropki, dla których możliwe jest wiązanie poszczególnych stanów, są dobrze widoczne na Rys. 3.4. i 3.5. Wiązanie stanów jednoelektronowych jest całkowicie uzależnione od wielkości V0R2, czyli od „pojemności” kwantowej kropki.  Stany jednoelektronowe 1s, 1p, 1d i 2s są stanami związanymi, jeżeli wielkość V0R2 jest odpowiednio większa od π24,π2, 2π2 i  9π24[63].  
W przypadku  dwu- i trójelektronowych sztucznych atomów kryterium wiązania stanów można przedstawić za pomocą wielkości V0R2 tylko w sposób przybliżony.  Oszacowane wartości krytyczne pojemności kwantowej kropki, powyżej których kropka kwantowa może związać elektrony w wyszczególnionych stanach kwantowych, podane zostały w Tabeli 3.2. (dla stanów dwuelektronowych) i Tabeli 3.3. (dla stanów trójelektronowych).

3.3.5.  Dipolowe przejścia optyczne

Przedstawione wyniki numeryczne zostały użyte do oszacowania wpływu liczby elektronów uwięzionych w kropce na energię dipolowych przejść optycznych, które mogą być mierzone bezpośrednio w eksperymentach absorpcyjnych w zakresie podczerwieni [18].  Dozwolone dipolowe przejścia optyczne zachodzą między stanami o tym samym całkowitym spinie a różniącymi się liczbą kwantową całkowitego momentu pędu o ±1.

Energie dipolowych przejść optycznych pomiędzy stanami typu S, P i D dla jednego, dwóch i trzech elektronów zostały przedstawione na Rys. 3.6.  Uwzględnione zostały niespolaryzowane spinowo stany o najniższych energiach i odpowiednich symetriach orbitalnych.  Niespolaryzowanymi spinowo stanami o najniższych energiach są: (a) stany typu S: stan podstawowy jednego elektronu 1s, stan podstawowy dwóch elektronów (1s2)1S, i stan wzbudzony trzech elektronów (1s1p2)2S; (b) stany typu P: 1p (stan wzbudzony jednego elektronu), (1s1p)1P (stan wzbudzony dwóch elektronów), (1s21p)2P (stan podstawowy trzech elektronów); (c) stany typu D: 1d, (1s1d)1D i (1s21d)2D będące stanami wzbudzonymi odpowiednio jednego, dwóch i trzech elektronów.  Obsadzenie orbitali jednoelektronowych zmienia się wskutek przejść dipolowych w taki sam sposób niezależnie od liczby elektronów. W wyniku przejścia S-P (P-D) jeden z elektronów przechodzi z  powłoki 1s do powłoki 1p (z 1p na 1d).  Rys. 3.6. pokazuje, że dla układów o różnej liczbie elektronów przejścia dipolowe tego samego typu mają bardzo zbliżone do siebie energie.  Energie przejść szybko maleją w miarę jak  rozmiary kropki rosną.  Jak pokazano na wstawce do Rys. 3.6. zauważalne różnice między energiami przejść dipolowych pojawiają się dla dużych kropek (R>10aD), tzn. w zakresie słabego uwięzienia.  W tym przypadku energie przejść są jednak tak małe, że możliwość  doświadczalnego stwierdzenia tych różnic jest niewielka.  W Tabeli 3.4. umieszczone zostały obliczone energie wiązania stanu podstawowego jednego, dwóch i trzech elektronów oraz energie przejść dipolowych S-P dla sferycznych kropek krzemowych (o promieniu R=5nm [64]) i  germanowych (R=1.6nm [65]) w szkle, a także dla porowatego krzemu (R=1.25nm [66]).  W rachunkach przyjęte zostały następujące wysokości barier: V0=3.2eV [64] dla kropek Si/SiO2 i Ge/SiO2 oraz 1.7eV [66] dla p-Si oraz użyto wartości parametrów RD=31.27meV, aD=1.94nm dla Si oraz RD=9.81meV, aD=4.58nm  dla Ge.

Rys.  3.6.  Energia E przejść optycznych S-P i P-D dla jednego (ciągle linie), dwóch (linie przerywane) i trzech (linie kropkowane) elektronów uwięzionych w kropce dla V0=50RD.  Symbole (kółka, krzyżyki i kwadraty) odpowiadają promieniom, przy których odpowiedni stan wzbudzony staje się stanem związanym.  Wstawka: przejście S-P dla jednego i dwóch elektronów przedstawione w szerszym zakresie promieni kropki.

W przypadku parabolicznego potencjału uwięzienia energia dipolowych przejść optycznych nie zależy od liczby uwięzionych elektronów.  Własność ta znana jest pod nazwą uogólnionego twierdzenia Kohna [12,19,20],  które wynika z następującego rozumowania.  Hamiltonian  układu N elektronów w potencjale parabolicznym daje się rozseparować na hamiltonian ruchu środka masy i hamiltonian ruchu względnego (por. podrozdział 2.2).  Przejścia optyczne mierzone na kropkach kwantowych leżą w obszarze dalekiej podczerwieni, w którym długość fali promieniowania jest o kilka rzędów wielkości większa od charakterystycznej długości uwięzienia.  W tym przypadku do opisu oddziaływania nośników ładunku z promieniowaniem można zastosować przybliżenie dipolowe, zgodnie z którym hamiltonian oddziaływania elektronu z polem elektromagnetycznym zapisany jest w postaci H1=eE0∘rexp(iωt), gdzie E0 jest amplitudą drgań pola elektrycznego [12,19,20].  Hamiltonian oddziaływania układu N elektronów z polem elektromagnetycznym,  będący sumą operatorów jednoelektronowych H1 , można zapisać jako H=H1=eE0∘Rexp(iωt), gdzie R jest wektorem położenia środka masy układu.  Z postaci tego hamiltonianu wynika, iż pole elektromagnetyczne nie ma wpływu na ruch względny elektronów i sprzężone jest tylko z ruchem środka masy.  Energia tego oddziaływania jest niezależna od liczby elektronów, ponieważ widmo energetyczne ruchu środka masy również od tej liczby nie zależy.  Widmo promieniowania układu N elektronów uwięzionych w potencjale oscylatora harmonicznego jest więc identyczne z odpowiednim widmem jednoelektronowym, które składa się z szeregu równoodległych linii.  Przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego powoduje rozszczepienie każdej linii widma jednoelektronowego na dwie linie, odpowiadające zmianie orbitalnej liczby kwantowej o ±1 wskutek przejścia.

Przedstawiane w publikacji autorskiej [A3] wyniki rachunków pokazują, że przybliżona niezależność energii przejść promienistych od liczby uwięzionych elektronów zachodzi również dla potencjału uwięzienia typu studni kwantowej.  Do uzyskania tych wyników nie zostało użyte przybliżenie dipolowe, a więc mają one charakter ogólniejszy od wyników twierdzenia Kohna. W kropkach kwantowych o małych rozmiarach decydujące są efekty jednocząstkowe, co jest główną przyczyną słabej zależności energii przejść od liczby elektronów.   Drugą, ważną przyczyną słabej zależności energii przejść optycznych od liczby elektronów jest fakt, iż oddziaływanie  pomiędzy uwięzionymi w kropce elektronami zależy w niewielkim stopniu od ich stanów kwantowych w przeciwieństwie do elektronów związanych w atomach naturalnych.  Efekt ten można wyjaśnić za pomocą przedstawionych na Rys. 3.7. wartości oczekiwanych odległości elektronu od środka kropki i odległości elektron-elektron dla stanów dwuelektronowych (1s2)1S i (1s2s)1S .  Z Rys. 3.7. wynika, że średnia odległość elektron-elektron rośnie liniowo z rozmiarem kropki i jest niemal identyczna dla stanu podstawowego i wzbudzonego.

Rys.  3.7.  Obliczone wartości oczekiwane odległości elektron-elektron <r12> i odległości elektron-środek kropki <r1> dla stanów dwuelektronowych (1s2)1S (linie ciągłe) i (1s2s)1S (linie przerywane).  Pionowe przerywane linie odpowiadają niezwiązanym,  zdelokalizowanym stanom.

Różnica własności optycznych układów elektronów uwięzionych w potencjale typu studni kwantowej od układów uwięzionych w potencjale parabolicznym polega na rozróżnialności przejść S-P i P-D  w pierwszym przypadku i braku tej rozróżnialności w przypadku potencjału oscylatora harmonicznego.  Jeżeli potencjał uwięzienia odbiega od parabolicznego,  możliwa jest więc obserwacja metodami optycznymi zapełniania powłok oraz tak zwanej „blokady Pauliego”, która oznacza, że przy wzrastającej liczbie elektronów niektóre przejścia stają się zabronione ze względu na całkowite zapełnienie odpowiednich powłok.  Blokada Pauliego była obserwowana w samorosnących kropkach kwantowych [21].

Wytłumaczenie szerokiej stosowalności parabolicznego potencjału uwięzienia do interpretacji pomiarów spektroskopowych w podczerwieni na kropkach kwantowych może być następujące.  Pomiary przejść optycznych są najczęściej przeprowadzane w zewnętrznym polu magnetycznym [13,14,18].  W przypadku kropek o relatywnie dużych rozmiarach (~100nm) [13,14,18] w odpowiednio silnym polu magnetycznym, promień odpowiedniego stanu Landaua staje się mniejszy od charakterystycznej długości uwięzienia, a więc paraboliczny potencjał pochodzący od pola magnetycznego staje się silniejszy od potencjału uwięzienia kropki, co prowadzi do maskowania jego nieparabolicznego charakteru.

Argumentem za tym, że potencjał uwięzienia ma charakter paraboliczny jest obserwowana doświadczalnie przybliżona niezależność energii przejść dipolowych od liczby elektronów w kropkach kwantowych różnych typów.  Wyniki tego paragrafu pokazują,  iż wyciąganie wniosków co do kształtu potencjału uwięzienia na podstawie obserwacji przejść optycznych jest ryzykowne i może prowadzić do błędu.  Problem kształtu rzeczywistego potencjału uwięzienia będzie szerzej omówiony w Rozdziale 5.

3.3.6. Podsumowanie

W podrozdziale tym przedstawiono wyniki rachunków wariacyjnych dla dwóch i trzech elektronów uwięzionych w sferycznych kropkach kwantowych opisanych za pomocą  modelowego potencjału typu prostokątnej studni o skończonej głębokości.  Obliczenia dla stanów podstawowych i kilku stanów wzbudzonych zostały przeprowadzone w ramach sprzężenia Russela-Saundersa.  Podane zostało oszacowanie pojemności kwantowej kropki V0R2, dla której możliwe jest wiązanie w kropce dwóch i trzech elektronów zarówno w stanie podstawowym jak i w stanach wzbudzonych o najniższej energii.  Obliczono energie dozwolonych przejść optycznych dla układów elektronowych uwięzionych w kropkach sferycznych.  Pokazano  słabą zależność  energii dipolowych przejść optycznych od liczby elektronów uwięzionych w prostokątnej  studni potencjału o symetrii sferycznej.   Dotychczas uważano, że własność ta jest charakterystyczna dla potencjałów uwięzienia zbliżonych do potencjału oscylatora harmonicznego.  Wykazano, iż słaba zależność energii przejść dipolowych tego samego typu od liczby elektronów związana jest z silnym uwięzieniem elektronów w kropkach kwantowych i jest  niezależna od kształtu potencjału uwięzienia.