Kinetyka utleniania metali

- materiały pomocnicze

- Podczas utleniania metalu powstaje zwarta warstwa zgorzeliny. Jeżeli szybkość procesu parowania metalu oraz zgorzeliny jest pomijalnie mała, a zgorzelina nie odpada od rdzenia metalicznego, wówczas zmiana masy próbki rejestrowana podczas utleniania równa jest:

  - masie zgorzeliny

  - masie metalu wchodzącego w skład zgorzeliny

  - masie związanego z metalem utleniacza

  - różnicy mas utleniacza i metalu, tworzących zgorzelinę

- Niżej zamieszczony wykres przedstawia kinetykę zmiany masy, (m, płaskiej próbki pewnego metalu. Na podstawie znajomości tych danych oraz wielkości powierzchni próbki (10 cm2) i jej masy początkowej (10 g), można wyznaczyć paraboliczną stałą szybkości utleniania badanego materiału, która wynosi:

  - 5·10-5 g2cm-4 s-1

  - 5·10-6 g2cm-4 s-1

  - 5·10-13 g2cm-4 s-1

  - 5·10-15 g2cm-4 s-1

- Niżej zamieszczony wykres przedstawia temperaturową zależność parabolicznej stałej szybkości utleniania pewnego metalu. Energia aktywacji procesu utleniania wynosi około:

  - 30 kcal/mol

  - 40 kcal/mol

  - 50 kcal/mol

  - 60 kcal/mol

- Utleniająca się zgodnie z prawem parabolicznym płaska próbka pewnego metalu o powierzchni 20 cm2, po godzinie od rozpoczęcia reakcji zwiększyła swoją masę o 1 mg. Po kolejnych 8 godzinach reakcji – a więc po 9 godzinach od rozpoczęcia procesu utleniania – przyrost jej masy powinien wynosić:

  - 1 mg

  - 2 mg

  - 3 mg

  - 4 mg

- Paraboliczna stała szybkości utleniania niklu w pewnych warunkach wynosi 10-9 cm2s-1. O ile od początku procesu utleniania metal ten utleniał się będzie zgodnie z prawem parabolicznym, wówczas po 5·104 sekundach reakcji grubość zgorzeliny powstającej na płaskiej próbce niklu o powierzchni całkowitej 10 cm2 wyniesie:

  - 1 (m

  - 10 (m

  - 100 (m

  - 1 mm

- W przypadku równania kinetycznego, opisującego przebieg utleniania metalu według prawa liniowego, w którym ubytek grubości metalu wyrażony jest w centymetrach, stała całkowania C ma następujący wymiar:

  - cm

  - cm/s

  - cm2/s

  - cm/s2

- W przypadku równania kinetycznego, opisującego zmianę masy odniesioną do jednostkowej powierzchni badanej próbki w procesie utleniania zachodzącym według prawa parabolicznego, paraboliczna stała szybkości korozji, kp, ma wymiar:

  - g2/cm4

  - g/cm2

  - g2/(cm4s)

  - g/(cm s)

- Kubiczna stała szybkości reakcji w równaniu kinetycznym opisującym zmianę grubości zgorzeliny w funkcji czasu ma następujący wymiar:

  - g/s3

  - cm3/s

  - g3

  - cm3

- Wolumetryczna metoda badania szybkości korozji wymaga rejestracji kinetyki zmian:

  - masy

  - ciśnienia utleniacza

  - temperatury procesu utleniania

  - objętości utleniacza

- W metodzie pastylkowej szybkość korozji określana jest w oparciu o pomiar:

  - masy

  - grubości

  - gęstości

  - objętości

- W metodzie pomiaru szybkości utleniania metali w parze wodnej, szybkość korozji określa się w oparciu o rejestrację:

  - objętości pary wodnej

  - objętości zgorzeliny

  - objętości tlenu

  - objętości wodoru

- Miarą szybkości korozji jest zawsze:

  - ubytek grubości metalu

  - zmiana masy utlenianej próbki

  - zmiana grubości zgorzeliny

  - masa utleniacza wiązanego z utlenianym materiałem

- Czułość wiodących aparatur mikrotermograwimetrycznych, przeznaczonych do badania procesów utleniania wynosi:

  - 0,01 g

  - 0,1 g

  - 1 g

  - 10 g

- Poziom tzw. szumów w aparaturze mikrotermograwimetrycznej, rejestrowanych podczas wygrzewania w tych samych warunkach (temperatury, szybkości przepływu,) obojętnej próbki SiO2 jest najniższy w przypadku wypełnienia przestrzeni reakcyjnej aparatury następującym gazem:

  - Ar

  - He

  - O2

  - H2

- Proces utleniania pewnego materiału przebiega zgodnie z prawem parabolicznym. Na rejestrowane zmiany masy próbki nałożyła się jednak skokowa zmiana masy, będąca wynikiem zmiany szybkości przepływu gazu reakcyjnego. W zaistniałej sytuacji, stałą szybkości reakcji najdokładniej można wyznaczyć z wykresu, przedstawiającego zależność:

  - (m/S)2 = f(t)

  - m/S = f(t)

  - (m/S)0.5 = f(t)

  - m/S = f(t0.5)

- Tzw. ogólne prawo paraboliczne, opisuje proces utleniania, składający się z dwu etapów:

  - parabolicznego, po którym następuje przebieg liniowy

  - liniowego, po którym następuje przebieg paraboliczny

  - parabolicznego, po którym następuje przebieg logarytmiczny

  - logarytmicznego, po którym następuje przebieg liniowy

- W przypadku procesu utleniania metalu, któremu towarzyszy parowanie zgorzeliny, jej grubość:

  - ciągle wzrasta

  - wzrasta ze zmniejszającą się szybkością, po czym pozostaje stała

  - jest stała w czasie całego procesu utleniania

  - maleje

- W przypadku procesu utleniania metalu, któremu towarzyszy parowanie zgorzeliny, grubość metalu:

  - pozostaje stała

  - maleje ze zmniejszającą się szybkością, po czym pozostaje stała

  - wzrasta

  - maleje

- Wykonano trzy próbki z tego samego materiału metalicznego: amorficzną, polikrystaliczną oraz monokrystaliczną. Należy się spodziewać, że w zakresie niskich temperatur szybkość korozji:

  - wszystkich tych próbek będzie podobna

  - próbki amorficznej będzie największa

  - próbki polikrystalicznej będzie największa

  - próbki monokrystalicznej będzie największa

- Wykonano trzy próbki z tego samego materiału metalicznego: amorficzną, polikrystaliczną oraz monokrystaliczną. Należy się spodziewać, że w zakresie wysokich temperatur szybkość korozji:

  - wszystkich tych próbek będzie podobna

  - próbki amorficznej będzie największa

  - próbki polikrystalicznej będzie największa

  - próbki monokrystalicznej będzie największa