Struktura defektów i własności transportowe zgorzelin

- materiały pomocnicze

- Ruchliwość defektów zjonizowanych w warunkach gradientu ich stężenia, w porównaniu do ruchliwości tych defektów w stanie równowagi termodynamicznej jest:

  - mniejsza

  - taka sama

  - większa

  - mniejsza lub większa, w zależności od stopnia jonizacji defektów

- Współczynnik dyfuzji własnej defektów w pewnym tlenku, o którym wiadomo, że jest półprzewodnikiem typu p z rzeczywistym niedomiarem metalu, a dominującymi defektami są podwójnie zjonizowane wakancje kationowe wynosi 10-10 cm2s-1. Współczynnik dyfuzji chemicznej w tym materiale równy jest:

  - 5·10-11 cm2s-1

  - 10-10 cm2s-1

  - 2·10-10 cm2s-1

  - 3·10-10 cm2s-1

- Współczynnik dyfuzji własnej manganu, DMn, w siarczku manganu, Mn1-yS, w temperaturze 1273 K i ciśnieniu par siarki 104 Pa, wynosi 10-7 cm2s-1. Wiedząc, że w tych warunkach dominującymi defektami w MnS są podwójnie zjonizowane wakancje kationowe, a ich stężenie wyrażone ułamkiem molowy równe jest , paraboliczna stała szybkości siarkowania manganu powinna wynosić:

  - 10-10 cm2s-1

  - 5·10-8 cm2s-1

  - 10-7 cm2s-1

  - 3·10-7 cm2s-1

- Stwierdzono, że współczynnik dyfuzji chemicznej w tlenku niklu, Ni1-yO, w temperaturze 1000 oC i przy ciśnieniu tlenu równym 1 atm, wynosi 10-10 cm2s-1. Wiedząc, że zgorzelina tlenkowa powstająca na powierzchni niklu zbudowana jest wyłącznie z Ni1-yO, w którym na granicy faz Ni/NiO stężenie defektów jonowych jest znikomo małe, a przy ciśnieniu atmosferycznym odstępstwo od stechiometrii, y, a więc i stężenie defektów dominujących, którymi są podwójnie zjonizowane wakancje kationowe, wynosi 10-3, paraboliczna stała szybkości siarkowania manganu powinna być równa:

  - 10-13 cm2s-1

  - 5·10-11 cm2s-1

  - 10-10 cm2s-1

  - 10-7 cm2s-1

- Po całkowitym utlenieniu próbki pewnego metalu o masie początkowej 48 mg, uzyskano 60 mg tlenku tego metalu. Wiedząc, że masa atomowa tego metalu wynosi 96, a tlenu 16, oraz że odstępstwo od stechiometrii w wytworzonym tlenku jest zaniedbywalnie małe, wzór stechiometryczny tego tlenku powinien mieć postać:

  - Me2O

  - MeO

  - Me3O4

  - Me2O3

- Po całkowitym przesiarkowaniu próbki miedzi o masie początkowej 128 mg, uzyskano 161 mg siarczku miedzi,   Cu2-yS. Wiedząc, że masa atomowa miedzi wynosi 64, a siarki 32, odstępstwo od stechiometrii, y, w omawianym siarczku wynosi:

  - 0,6

  - 1,6

  - 0,006

  - 0,06

- Wiedząc, że w pewnych warunkach odstępstwo od stechiometrii, y, w siarczku niobu Nb1+yS2 wynosi 0,28, należy spodziewać się, iż próbka niobu o masie początkowej 93 mg, po jej przesiarkowaniu w tych warunkach i utworzeniu się zgorzeliny zbudowanej wyłącznie ze wspomnianego siarczku niobu (masa atomowa niobu równa jest 93, a siarki 32) będzie ważyć:

  - 50 mg

  - 125 mg

  - 143 mg

  - 157 mg

- W pewnych warunkach wzór chemiczny siarczku niobu ma postać Nb1,2S2. Zakładając jednak, że poprawny wzór tego siarczku należy zapisywać jako Nb2+xS3, a nie jak wyżej, tzn. w postaci Nb1+yS2, wówczas przeliczone odstępstwo od składu chemicznego, x, wynosi:

  - 0,2

  - -0,2

  - 1,8

  - -1,8

- Zależność odstępstwa od stechiometrii, a co za tym idzie, stężenia dominujących defektów punktowych w siarczku manganu, Mn1-yS, od temperatury i ciśnienia par siarki, można opisać następującym równaniem empirycznym: . Entalpia formowania się tych defektów, obliczona w oparciu o podane wyżej równanie wynosi:

  - 20,7 kJ/mol

  - 41,5 kJ/mol

  - 83 kJ/mol

  - 124,5 kJ/mol

- Zależność współczynnika dyfuzji chemicznej od temperatury w siarczku manganu, Mn1-yS, w którym dominującymi defektami są podwójnie zjonizowane wakancje kationowe, ma następującą postać: . Entalpia migracji tych defektów obliczona w oparciu o podane wyżej równanie wynosi:

  - 41,7 kJ/mol

  - 83,4 kJ/mol

  - 166,8 kJ/mol

  - 250,2 kJ/mol

- Podczas badań dyfuzji chemicznej metodą reekwilibracji płaskiej próbki pewnego tlenu o grubości 1 mm, okazało się że w początkowym etapie reakcji nie przekraczającym 10 minut, może być ona traktowana jako układ pół-nieskończony – a zatem interpretacja wyników może być dokonana w oparciu o następujące równanie:  .  Uzyskane w tych badaniach wyniki, przedstawione w układzie , leżą na prostej, której tangens kąta nachylenia wynosi 0,01, przy czym czas wyrażony jest na wspomnianym wykresie w minutach. Wyznaczony w oparciu o te dane współczynnik dyfuzji chemicznej wynosi około:

  - 3,27·10-7 cm2s-1

  - 1,31·10-6 cm2s-1

  - 1,31·10-4 cm2s-1

  - 3,27·10-3 cm2s-1

- Podczas badań dyfuzji chemicznej metodą reekwilibracji płaskiej próbki pewnego tlenu o grubości 2 mm, dokonano interpretacji wyników w oparciu o następujące równanie: .  Uzyskane w tych badaniach wyniki, przedstawione w układzie , leżą na prostej, której tangens kąta nachylenia wynosi 0,01, przy czym czas wyrażony jest na wspomnianym wykresie w minutach. Wyznaczony w oparciu o te dane współczynnik dyfuzji chemicznej wynosi około:

  - 4,05·10-5 cm2s-1

  - 6,75·10-5 cm2s-1

  - 2,70·10-6 cm2s-1

  - 6,75·10-7 cm2s-1

- Dominującymi defektami w pewnym związku typu Me2-yX3 (w którym aniony utleniacza znajduję się na –2 stopniu utleniania) są pojedyńczo zjonizowane wakancje kationowe oraz dziury elektronowe. Stężenie defektów jonowych w tym związku powinno zatem zależeć od ciśnienia utleniacza podniesionego do potęgi:

  - 1/4

  - 1/6

  - 1/8

  - 3/8

- Dominującymi defektami w pewnym związku typu Me1-yX2 (w którym aniony utleniacza znajduję się na –2 stopniu utleniania) są pojedyńczo zjonizowane wakancje kationowe oraz dziury elektronowe. Stężenie defektów jonowych w tym związku powinno zatem zależeć od ciśnienia utleniacza podniesionego do potęgi:

  - 1/2

  - 1/3

  - 1/4

  - 1/6

- Dominującymi defektami w pewnym związku typu Me1-yX2 (w którym aniony utleniacza znajduję się na –2 stopniu utleniania) są podwójnie zjonizowane wakancje kationowe oraz dziury elektronowe. Stężenie defektów jonowych w tym związku powinno zatem zależeć od ciśnienia utleniacza podniesionego do potęgi:

  - 1/2

  - 1/3

  - 1/4

  - 1/6

- Zależność odstępstwa od stechiometrii, a co za tym idzie, stężenia dominujących defektów punktowych w tlenku miedzi, Cu2-yO, od temperatury i ciśnienia par siarki, można opisać następującym równaniem empirycznym: . Entalpia formowania się tych defektów, obliczona w oparciu o podane wyżej równanie wynosi:

  - 41,5 kJ/mol

  - 83 kJ/mol

  - 124,5 kJ/mol

  - 166 kJ/mol

- Współczynniki dyfuzji własnej w większości tlenków i siarczków metali zawierają się w granicach:

  - 10-1 – 10-6 cm2s-1

  - 10-6 – 10-12 cm2s-1

  - 10-12 – 10-16 cm2s-1

  - 10-16 – 10-19 cm2s-1

- Współczynniki dyfuzji chemicznej w większości tlenków i siarczków metali zawierają się w granicach:

  - 10-1 – 10-3 cm2s-1

  - 10-3 – 10-5 cm2s-1

  - 10-5 – 10-7 cm2s-1

  - 10-7 – 10-9 cm2s-1

- Współczynniki dyfuzji chemicznej w większości tlenków są:

  - mniejsze od wyznaczonych w siarczkach analogicznych metali

  - takie same jak wyznaczone w siarczkach analogicznych metali

  - większe od wyznaczonych w siarczkach analogicznych metali

  - o około 4 rzędy wielkości większe od wyznaczonych w siarczkach analogicznych metali

- W pewnych warunkach odstępstwo od stechiometrii, y, w Cu2-yO wynosi 0,001. Stężenie podwójnie zjonizowanych wakancji kationowych, będących dominującymi defektami jonowymi w Cu2-yO, wyrażone ułamkiem molowym defektów (Nd), wynosi:

  - 5·10-4

  - 10-4

  - 2·10-4

  - 5·10-4