Dysocjacyjny mechanizm narastania zgorzelin na metalach

- materiały pomocnicze

- Eksperyment utleniania czystego metalu, wykonany pastylkową metodą Wagnera:

  - symuluje rzeczywisty proces powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi i płaskich powierzchni próbek

  - symuluje jedynie początkowy etap powstawania zgorzelin w obrębie płaskich powierzchni próbek

  - symuluje w pełni rzeczywisty proces powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi próbek

  - symuluje jedynie końcowy etap powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi próbek

- Eksperyment utleniania czystego metalu, wykonany tzw. zmodyfikowaną metodą pastylkową Wagnera:

  - symuluje jedynie początkowy etap powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi i płaskich powierzchni próbek

  - symuluje jedynie początkowy etap powstawania zgorzelin w obrębie płaskich powierzchni próbek

  - symuluje jedynie początkowy etap powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi próbek

  - symuluje końcowy etap powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi i płaskich powierzchni próbek

- W eksperymencie utleniania czystego metalu, wykonanego pastylkową metodą Wagnera, tzw. strefa ubytku metalu jest:

  - całkowicie wypełniona zwartą warstwą produktu reakcji

  - całkowicie wypełniona porowatą warstwą produktu reakcji

  - całkowicie skompensowana obsuwaniem się pastylki z umieszczoną na niej szklaną rurką, zawierającą warstwę produktów reakcji

  - całkowicie wypełniona fazą gazową

- W eksperymencie utleniania czystego metalu, wykonanego tzw. zmodyfikowaną metodą pastylkową Wagnera, tzw. strefa ubytku metalu jest:

  - całkowicie wypełniona zwartą warstwą produktu reakcji

  - całkowicie wypełniona porowatą warstwą produktu reakcji

  - całkowicie skompensowana obsuwaniem się pastylki z umieszczoną na niej szklaną rurką, zawierającą warstwę produktów reakcji

  - całkowicie wypełniona fazą gazową

- W przypadku próbek w kształcie walców, utlenianych przez długi okres czasu w pozycji poziomej:

  - dolna i górna część zgorzeliny jest zwarta

  - dolna część zewnętrznej warstwy zgorzeliny jest zwarta, a górna część zgorzeliny porowata

  - dolna część zewnętrznej warstwy zgorzeliny jest porowata, a górna część zgorzeliny zwarta

  - dolna i górna część zgorzeliny jest porowata

- W przypadku próbek w kształcie walców, utlenianych przez długi okres czasu w pozycji pionowej:

  - dolna i górna część zgorzeliny jest zwarta

  - dolna część zewnętrznej warstwy zgorzeliny jest zwarta, a górna część zgorzeliny porowata

  - dolna część zewnętrznej warstwy zgorzeliny jest porowata, a górna część zgorzeliny zwarta

  - dolna i górna część zgorzeliny jest porowata

- Gradient potencjału chemicznego utleniacza w zewnętrznej warstwie dwuwarstwowej zgorzeliny, utworzonej podczas utleniania czystego metalu zgodnie z tzw. dysocjacyjnym mechanizmem powstawania zgorzelin jest w porównaniu do gradientu potencjału chemicznego utleniacza w zwartej, jednowarstwowej zgorzelinie, powstającej w pierwszym etapie reakcji:

  - mniejszy

  - taki sam

  - większy

  - mniejszy, taki sam lub większy – w zależności od struktury defektów w zgorzelinie

- Podczas utleniania czystego metalu zgodnie z tzw. dysocjacyjnym mechanizmem narastania zgorzelin tworzy się trójwarstwowa zgorzelina, zbudowana z fazy tlenkowej, wykazującej zdefektowanie jedynie w podsieci kationowej. Wewnętrzna, porowata warstwa tej zgorzeliny, tworzy się w wyniku:

  - wyłącznie odrdzeniowej dyfuzji sieciowej metalu

  - wyłącznie dordzeniowej dyfuzji sieciowej utleniacza

  - odrdzeniowej dyfuzji sieciowej metalu oraz jednoczesnej dordzeniowej dyfuzji sieciowej utleniacza

  - odrdzeniowej dyfuzji sieciowej metalu oraz jednoczesnego dordzeniowego transportu utleniacza

- Eksperyment utleniania stopu A-B, wykonany pastylkową metodą Wagnera:

  - symuluje w pełni proces powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi i płaskich powierzchni próbek

  - symuluje w pełni rzeczywisty proces powstawania zgorzelin jedynie w obrębie płaskich powierzchni próbek

  - symuluje w pełni rzeczywisty proces powstawania zgorzelin jedynie w obrębie krawędzi próbek

  - symuluje jedynie końcowy etap powstawania zgorzelin w obrębie krawędzi próbek

- W eksperymencie utleniania stopu A-B, wykonanego pastylkową metodą Wagnera, tzw. strefa ubytku metalu jest:

  - całkowicie wypełniona zwartą warstwą produktu reakcji

  - całkowicie wypełniona porowatą warstwą produktów reakcji

  - całkowicie skompensowana obsuwaniem się pastylki z umieszczoną na niej szklaną rurką, zawierającą warstwę produktów reakcji

  - całkowicie wypełniona fazą gazową

Utlenianie materiałów metalicznych

- materiały pomocnicze

- Żaroodporność metali, o objętości molowej większej od objętości molowej tlenków, mogących powstać na ich powierzchni jest w porównaniu z żaroodpornością metali, o objętości molowej mniejszej od objętości molowej ich tlenków:

  - z reguły dużo większa

  - porównywalna

  - z reguły dużo mniejsza

  - trudna do określenia, gdyż przede wszystkim zależy od stężenia defektów i ich ruchliwości w tworzących się tlenkach

- Żaroodporność metali, dla których stosunek objętości molowej tlenku tego metalu do objętości molowej metalu jest w przybliżeniu równy około 3,0, w porównaniu do żaroodporności tzw. metali użytkowych (Fe, Ni, Co) jest:

  - z reguły dużo większa

  - porównywalna

  - z reguły dużo mniejsza

  - trudna do określenia, gdyż przede wszystkim zależy od stężenia defektów i ich ruchliwości w tworzących się tlenkach

- Wysoka żaroodporność metali szlachetnych w atmosferze tlenu jest wynikiem:

  - całkowitego braku oddziaływania tych metali ze środowiskiem

  - wytworzenia się cienkiej, pasywnej warstwy ochronnego tlenku metalu szlachetnego

  - braku trwałych tlenków metali szlachetnych, a jednocześnie powolnej degradacji wskutek parowania

  - małej ruchliwości atomów danego metalu szlachetnego w rdzeniu metalicznym

- Kinetyka utleniania żelaza w zakresie temperatur wyższych od około 573 K przebiega w przybliżeniu zgodnie z prawem:

  - liniowym

  - parabolicznym

  - kubicznym

  - logarytmicznym

- Kinetyka utleniania molibdenu w zakresie temperatur wyższych od około 573 K przebiega w przybliżeniu zgodnie z prawem:

  - liniowym

  - parabolicznym

  - kubicznym

  - logarytmicznym

- Glin w zakresie wysokich temperatur (ok. 1273 K) jest metalem:

  - o wysokiej żaroodporności, wynikającej z bardzo dobrych własności ochronnych Al2O3

  - o wysokiej żaroodporności, pomimo bardzo złych własności ochronnych Al2O3

  - o niskiej żaroodporności, wynikającej z bardzo złych własności ochronnych Al2O3

  - o niskiej żaroodporności, pomimo bardzo dobrych własności ochronnych Al2O3

- Dodatek metali ziem rzadkich do stopów, na powierzchni których powstaje ochronna warstwa Cr2O3 powoduje z reguły:

  - zwiększenie odporności na utlenianie zarówno w warunkach izotermicznych, jak i w warunkach szoków termicznych

  - zwiększenie odporności na utlenianie w warunkach izotermicznych, podczas gdy w warunkach szoków termicznych, odporność ta nie ulega zmianie

  - zwiększenie odporności na utlenianie w warunkach izotermicznych i zmniejszenie odporności w warunkach szoków termicznych

  - zwiększenie odporności na utlenianie w warunkach szoków termicznych, podczas gdy w warunkach izotermicznych, odporność ta nie ulega zmianie

- Dodatek metali ziem rzadkich do stopów, na powierzchni których powstaje ochronna warstwa Al2O3 powoduje z reguły:

  - zwiększenie odporności na utlenianie zarówno w warunkach izotermicznych, jak i w warunkach szoków termicznych

  - zwiększenie odporności na utlenianie w warunkach izotermicznych, podczas gdy w warunkach szoków termicznych, odporność ta nie ulega zmianie

  - zwiększenie odporności na utlenianie w warunkach izotermicznych i zmniejszenie odporności w warunkach szoków termicznych

  - zwiększenie odporności na utlenianie w warunkach szoków termicznych, podczas gdy w warunkach izotermicznych, odporność ta nie ulega zmianie

- W/g Stringera i współpracowników ochronna warstwa Cr2O3 na stopach Ni-Cr tworzy się w wyniku:

  - sieciowej dyfuzji chromu

  - dyfuzji chromu po granicach ziarn

  - dyfuzji chromu wzdłuż dyslokacji

  - dyfuzji tlenu po granicach ziarn

- W/g Stringera i współpracowników ochronna warstwa Cr2O3 na stopach Ni-Cr-ThO2 tworzy się w wyniku:

  - sieciowej dyfuzji chromu

  - dyfuzji chromu po granicach ziarn

  - dyfuzji chromu wzdłuż dyslokacji

  - dyfuzji tlenu po granicach ziarn