Pierwsze ćwiczenie III roku PP zaoczne:

„Układy równowagi i nierównowagi”

Zagadnienia:

Roztwór: stały, ciekły, różnowęzłowy, międzywęzłowy, pierwotny, wtórny, uporządkowany (nadstruktura).

Reguła faz Gibbsa. Reguła odcinków (reguła dźwigni).

Układ równowagi: z nieograniczoną rozpuszczalnością w stanie stałym, z brakiem rozpuszczalności w stanie stałym, z ograniczoną rozpuszczalnością w stanie stałym, z ograniczoną rozpuszczalnością w stanie ciekłym (z przemianą monotektyczną), z fazą międzymetalicznymi, z roztworem wtórnym, z przemianami w stanie stałym, z przemianami alotropowymi. Schematy struktur.

Przemiana: eutektyczna, eutektoidalna, perytektyczna, perytektoidalna, alotropowa, monotektyczna, porządek-nieporządek.

Nierównowagowa krystalizacja stopów podwójnych. Związek z między układem równowagi a własnościami stopów. Projektowanie zabiegów i warunków obróbki cieplnej na podstawie układów równowagi.

Przeliczanie procentów masowych na atomowe i odwrotnie.

Potrójne wykresy równowagi faz – wyznaczanie składu na trójkącie Gibbsa.