Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej		zestaw zagadnień egzaminacyjnych

- Równanie Fouriera, warunki: początkowy i brzegowe do rozwiązania, pojęcia podstawowe: a, , cp, , strumień cieplny, kryteria bezwymiarowe (Bi, Fo ), ogólna postać rozwiązania równania Fouriera, a, , cp

- Kryterium podziału ciał obrabianych cieplnie na ciała o dużej i małej zdolności przenikania ciepła

- Charakterystyka własności termofizycznych stopów żelaza (a, , cp, , )

- Charakterystyka ośrodków chłodzących (, szybkość chłodzenia) - powietrze, woda i jej roztwory, oleje, emulsje, sole

- Obliczanie zmian temperatury w funkcji czasu dla ciał o dużej zdolności przenikania ciepła)

- Rozwiązania równania Fouriera dla warunków brzegowych I rodzaju (płyta, walec), przykłady praktyczne, wykorzystanie wykresów =f(Fo, x/S)

- Rozwiązania równania Fouriera dla warunków brzegowych III rodzaju (płyta, walec), przykłady praktyczne, wykorzystanie wykresów =f(Fo, Bi, x/S)

- Naprężenia cieplne przy warunkach brzegowych I rodzaju w płycie lub walcu

- Naprężenia cieplne przy warunkach brzegowych III rodzaju w płycie lub walcu

- Uproszczone obliczanie czasów nagrzewania i chłodzenia, korekta względnego czasu nagrzewania

- Obliczanie maksymalnych naprężeń cieplnych w walcu, dobór temperatury pieca

- Rodzaje wykresów CTP, zastosowanie w obróbce cieplnej

- Hartowność stali, definicja parametrów hartowności

- Czynniki wpływające na hartowność

- Metody oceny hartowności

- Rodzaje hartowań

- Przemiany podczas odpuszczania,

- Rodzaje odpuszczania, przykłady

- Kruchości odpuszczania

- Wpływ składu chemicznego na odpuszczalność stali

- Ogólna charakterystyka stali mikrostopowych. Podział na grupy

- Rola mikrododatków w stalach mikrostopowych

- Wpływ temperatury i wydzieleń na wielkość ziarna

- Wpływ węglików i azotków na wielkość ziarna austenitu

- Rozpuszczalność węglików i azotków tworzonych przez mikrododatki. Iloczyn rozpuszczalności - sens fizyczny

- Metoda analityczna obliczania składu chemicznego austenitu i zawartości nierozpuszczonego związku

- Metoda graficzna obliczania składu chemicznego austenitu i zawartości nierozpuszczonego związku

Umiejętności praktyczne:

- Obliczanie zależności T=f() dla ciał „cienkich”

- Obliczanie pól temperatury w walcu i płycie przy warunkach brzegowych I i III rodzaju

- Obliczanie naprężeń cieplnych w walcu i płycie przy warunkach brzegowych I i III rodzaju

- Obliczanie wykresu CTP na podstawie składu chemicznego stali

- obliczanie hartowności stali (krzywe Jominy, U, określenie grubości warstwy zahartowanej)

- Obliczanie odpuszczalności stali (zależności HV=f(T), HV=f())

- Obliczanie temperatury rozpuszczania węglików i azotków, obliczanie [M], [X], <MX> przy danej T w stali mikrostopowej