Reaktywność wapna stalowniczego

Oznaczanie umownej reaktywności wapna dla celów stalowniczych

W związku ze skracaniem czasu wytopów i automatyzacją procesów stalowniczych zachodzi potrzeba stosowania wapna o stałych własnościach jak: granulacja, skład chemiczny, aktywność tak aby można było przewidzieć wpływ tego składnika na proces stalowniczy. Stąd dążeniem przemysłu wapiennego jest otrzymywanie wapna o wysokiej jakości i stałych parametrach.

Na jakość otrzymanego wapna ma wpływ nie tylko skład chemiczny kamienia wapiennego, ale i jego własności mineralogiczne. Do wypalania wapna służą piece szybowe, obrotowe oraz piece dwuszybowe Maerza. Warunkiem otrzymania wapna o stałych własnościach jest ciągła kontrola przez laboratorium. Otrzymane wapno chociaż może być równomiernie wypalane jest w różnym stopniu reakcyjne. Stąd konieczność stałej kontroli procesu wypalania. Przy pomocy nowoczesnych środków jesteśmy w stanie otrzymać wapno o założonej jakości zarówno odnośnie składu chemicznego jak i reakcyjności. W procesach stalowniczych gdzie cykl produkcyjny jest daleko krótki należy stosować wapno o dużej reakcyjności i niskim niedopale, które by możliwie szybko rozpuszczało się i przechodziło do żużla.

Na reakcyjność wypalanego wapna mają wpływ również i warunki atmosferyczne w czasie transportu. Tlenek wapnia chłonąc wilgoć z powietrza przechodzi w wodorotlenek według reakcji:

CaO+H2O⇔CaOH2

Badania laboratoryjne wykazały, że nieznaczne ilości Ca(OH)2 w pewnym stopniu zwiększają jego reakcyjność przez powstawanie mikrokryształów. Natomiast pojawienie się większej ilości Ca(OH)2 we wapnie sprzyja tak zwanej mineralizacji tj. powstawaniu dużych kryształów a więc spadku jego reakcyjności. Nie ulega wątpliwości, że najlepszą metodą badania reakcyjności wapna byłoby badanie mineralogiczne, jednak badania te z konieczności ograniczają się do małych próbek, które w żadnym wypadku nie mogą być reprezentatywne dla dużych ilości wapna używanego do celów stalowniczych. Dlatego też celem oceny stopnia przydatności wapna dla celów stalowniczych stosujemy równocześnie szereg metod badawczych jak: analiza chemiczna, oznaczenia ciężaru objętościowego oraz metody określające stopień i szybkość hydratyzacji.

Najczęściej oprócz analizy chemicznej stosuje się równocześnie oznaczenie szybkości hydratyzacji metodą termiczną. Należy zwrócić uwagę, że stosowanie tej metody bez równoczesnej analizy chemicznej może wprowadzić w błąd ponieważ jak wykazały badania niektóre domieszki np. Fe2O3 opóźniają hydratyzację, natomiast Al2O3 ją przyśpieszają. Duże ilości tlenków żelaza dodajemy czasami do wapna w celu przyspieszenia przejścia wapna do żużla.

Oznaczanie szybkości hydratyzacji wapna metodą miareczkową w obecności fenoloftaleiny

W metodzie tej stosuje się odpowiednią granulację wapna. Granulacja ma istotny wpływ na szybkość rozpuszczania, gdyż proces rozpuszczania i występująca równocześnie reakcja chemiczna zależą między innymi od powierzchni zetknięcia się reagujących substancji.

Inny wpływ ma temperatura wody użytej w reakcji. Wynika ona z rozpuszczalności Ca(OH)2, co wywiera wpływ na warunki miareczkowania stężonym kwasem. Dlatego też początkowa temperatura wody musi być stała. Innym warunkiem prawidłowego oznaczenia jest nie przekroczenie zakresów zmiany barwy wskaźnika /zakres pH/. Poniżej pH = 9 nastąpiłoby odbarwienie fenoloftaleiny a tym samym brak kontroli pH roztworu. Gdyby pH osiągnęło wartość poniżej 7 może nastąpić rozkład CaCO3 tj. niedopału.

Metoda miareczkowania /acidymetryczna/.

Metoda polega na reakcji:

CaO+2HCl→CaCl2+H2O

| Odważka 24 g |  ziarno 2 – 5 mm | ml wody 1000 | Kwas 4 nHCl |
| --- | --- | --- | --- |

Opis ćwiczenia

- Aparatura i odczynniki

Zlewka o pojemności 1500 ml. – [1], biureta półautomatyczna o pojemności 50 ml. – [2] mieszadło elektryczne ze statywem – [3], sita o oczkach 2-5 mm, kolba o pojemności 1500 ml, stoper, cylinder na 2000 ml, zlewka o pojemności 500 ml, moździerz, termometr, 4n roztwór HCl, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny, wapno palone.

- Wykonanie ćwiczenia:

- rozdrobnić wapno w moździerzu,

- przesiać wapno przez sito o oczkach 2 - 5 mm,

- odważyć na wadze 24 g przesianego wapna,

- w zlewce o pojemności 1500 ml przygotować 1000 ml. wody o temperaturze 40oC,

- do kolby o pojemności 2000 ml wlać 1000 ml. wody o temperaturze 40oC

- do roztworu dodać 5 kropel fenoftaleiny

- napełnić półautomatyczną biuretę 4n HCL

- uruchomić mieszadło elektryczne,

- wsypać odważone wapno

- przystąpić do miareczkowania, włączyć stoper. Z chwilą zejścia kwasu w biurecie ponownie ją napełnić. Miareczkowanie prowadzić przez 5 minut i po tym czasie odczytujemy zużycie kwasu 4n HCl – nie przerywając miareczkowania przez następne 5 min. ponownie odczytać i zanotować ilość zużytego kwasu.

- Opracowanie wyników

Należy narysować wykres objętości zużytego kwasu /ml/ od czasu miareczkowania /min./.

Oznaczanie umownej reakcyjności wapna metodą termometryczną

Termometria jest metodą analityczną polegającą na mierzeniu zmian temperatury zachodzącej w środowisku danej reakcji. Zmiany te są proporcjonalne do ilości reagentów. Termometrii nie należy mylić z kalorymetrią. W pierwszym przypadku mierzymy zmianę temperatury w drugim wypadku ilość pobranego lub wydzielonego ciepła. Metoda termometryczna oznaczania umownej reakcyjności wapna opiera się na reakcji:

CaO+H2O→CaOH2+15,2 kcal

W zależności więc od stopnia reakcyjności wapna stosowany układ woda - CaO osiągnie wyższą lub niższą temperaturę. Stosowane są różne metody termometryczne między innymi: angielska i metoda niemiecka.

| Metoda | Odważka w [g] |  ziarna [mm] | objętość wody [ml] | Temperatura początkowa [C] | Temperatura [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM niemiecka | 1000 | 2 – 5 | 400 | 20 | t po 15 min. |
| ASTM angielska | 76 | 0,3 | 980 | 24 | t max |
| CdAC | 75 | 100 | 225 | 24 | t max/czas |

Przygotowanie ćwiczenia według DM (niemiecka)

Badane wapno względnie spiek rozdrabniamy w moździerzu stalowym. Następnie rozdrobnione wapno przesiać na 2-ch złożonych razem sitach o oczkach 5 mm i 2 mm. Z sita o oczkach 2 mm zgarniamy frakcje o rozmiarach 2-5 mm, które zatrzymały się na tym sicie. Masa zgarniętych frakcji powinna wynosić 100g. Przygotować 400 ml wody o temperaturze 20 C.

Aparatura rys. 2

Aparatura do ćwiczenia składa się: 1- naczynie próżniowe, 2 – korek zamykający naczynie próżniowe, 3 – termometr umieszczony w korku, 4 – mieszadło ze statywem.

Wykonanie ćwiczenia

Do naczynia próżniowego wlewamy 400 ml wody o temperaturze 20 C. Zamykamy naczynie próżniowe, następnie włączamy mieszadło i wsypujemy 100g przygotowanego wcześniej wapna. Po wsypaniu wapna włączamy stoper. Eksperyment prowadzimy w czasie 15 min, odczytując zmiany temperatury w ostępach 1 min. Wykonać wykres przedstawiający zmiany temperatury w czasie, określający reakcyjność wapna.

Rys.1 	Schemat zestawu do oznaczania szybkości hydratyzacji wapna metodą miareczkowania:

1 – zlewka o pojemności 1500 ml,

2 – biureta półautomatyczna,

3 – mieszadło ze statywem.

Rys. 2.	Schemat zestawu do oznaczania reakcyjności wapna metodą termometryczną:

1 – naczynie próżniowe,

2 – korek,

3 – termometr,

4 – mieszadło ze statywem.